Technický list

Hydro fasádna impregnácia 512

/Hydro-Fassadenimprägnierung 512/

špeciálny  impregnačný koncentrát, vodou riediteľný, hydrofóbny, prenikajúci hlboko, pre vonkajšie použitie

Vlastnosti:

Vodou riediteľný, hlboko prenikajúci špeciálny mikro emulzný koncentrát na báze s hydrofóbnym účinkom. Impregnácia je odolná voči UV alkáliám, matná, bezfarebná. Chráni plochu pred nasiaknutím vodou. Zamedzuje výkvetom predčasnému znečistenia.

Okruhy použitia:

K impregnovaniu savých, minerálnych podkladov, napr. tehál, pieskovca, prírodného kameňa, betónu, vápencového pieskovca, lícového muriva, omietok vymývaného betónu atď. Impregnácia nemení prírodný charakter materiálu.

Opis materiálu:

Farebný odtieň: bezfarebný

Stupeň lesku: matný

Báza výrobku: alkyl - silikónová živica

Hustota: cca. 0,95 - 0,97 g / cm 3

Balenie: 1 l (koncentrát)

Spracovanie:

Namiešanie:

Hydro Fasádnu impregnáciu 512 namiešať so studenou, čistou vodou v uvedenom miešacom pomere v čistej nádobe. 	Pomer miešania: 1:9 (1 diel Hydro Fasádna impregnácia 512 na 9 dielov vody).

Tónovania: Netónovať.

Znášanlivosť: Nemiešať s inými druhmi materiálu.

Nanášanie: Namiešanú zmes nanášať náterom alebo zaplavovaním. Doporučené je nanášanie zaplavovaním, aby sa docielilo rovnomerného nasýtenia podkladov. Namiešanú zmes podľa savosti podkladov nanášať 1 - 2x sýto náterom mokré do vlhkého od spodu hore.

Spotreba: cca. 20 - 60 ml / m 2 koncentrát .cca. 200 do 600 ml / m 2 hotová zmes) podľa savosti podkladov. Presnú potrebu zistíte skúškou na danom objekte.

Teplota spracovania: Spracovávať PRI teplote od +10 ° C do +25 ° C vzduchu objektu.

Doba spracovateľnosti: Rozrobená  zmes musí  byť spracovaná po dobu  24 hodín.

Čistenie náradia: Po použití vodou. Schnutia (pri 20 ° C, 65% rel. VLH.):

Suché po cca. +12 Hodinách. Pri Nižšia teplote / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: Skladovať v chlade suchu. Otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia: ADR / RID: UN-č. 3/30/F1.: 1993

Upozornenie na nebezpečenstvo: Horľavý. Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí.

Bezpečnostné predpisy:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Iba Používajte v dobre vetraných priestoroch. Používajte osobné ochranné prostriedky na oči tvár. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc ukážte tento obal alebo označenie. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou vyhľadajte lekársku pomoc. Nevdychujte kouø pary. Uchovávajte obal tesne uzavretý, na dobre vetranom mieste.

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, zatriedenie podľa VwVwS

Kód výrobku: Región udelený . Platia údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Implementácia náteru:

Príprava podkladov:

Musí byť minerálny podklad, pevný, suchý, čistý, nosný, savý.  Nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice, korózii podporujúce súčasti Alebo iné spojenie interferujúce medzivrstvy.

Znečistený povrch by mel Byť pred impregnáciou, pre docielenie optimálneho účinku vniknutie, dôkladne, popr. s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov do hĺbky podporu očistený. Hubami riasami napadnuté plochy dôkladne očistiť ošetriť Univerzálnym fungicidom 542. Podklad podľa požiadavky predupraviť . Dbať na VOB diel C, DIN 18363, ods. 3.

Impregnácia:

Namiešanú zmes podľa savosti podkladov nanášať 1 - 2x mokré do vlhkého od spodu hore.

Upozornenie:

Okolité stavebné diely napr. plastov, skla a dreva, rovnako i rastliny zakryť. Veci postriekané impregnáciou ihneď umyť čistou vodou.

Vlasové trhliny v podkladov Budú predstavovať až 0,3 mm Sirky impregnáciou "premostenia." Vodné zrážky nemôžu preniknúť. Väčšie trhliny sa musia najprv vyplniť vhodným, povrch spájajúcim materiálom.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie sú k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Poznámka:

Všetky údaje a hodnoty sú výsledkom intenzívnych vývojových prác dlhoročných praktických skúsenosti. Naše technické aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, eventuálne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Môže si zákazník podľa svojich potrieb zámerov Použitie na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydanie nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť.

Stav: 01.08.2006

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk