Technický list

Silikónová základná farba 917

/Silicon Grundierfarbe 917/

špeciálna základná farba v silikónovom systéme, spojovacia, pigmentovaná, pre vonkajšie použitie

Vlastnosti:

Poveternostne odolná, vodou riediteľná základná farba. Pigmentovaná, matná, vodu odpudzujúca, mikro porézna a teda nevytvára film. Vysoko difúzna a ľahko spracovateľná. Silikónová základná farba 917 môže byť v prípade potreby na objednávku vyrobená v "Protect kvalite" - vybavená konzervačným filmom.

Okruhy použitia:

Pre spojovacie, difúzne, poveternostne odolné Základný náter v systéme spolu so Silikónovou fasádnou farbou na slabo savé podklady, napríklad nosné, matné disperzné farebné nátery atď. Na plochách s dlhodobo pretrvávajúcim vlhkostným zaťažením (v závislosti na mieste a konštrukciu a rovnako tak na vysokých zateplených fasádach) existuje riziko napadnutia riasami a hubami. Na tieto plochy odporúčame použiť Silikónovou základnú farbu 917 v "Protect kvalite". (Dbať na ďalšie informácie v odseku "Upozornenia").

Opis materiálu:

Štandardný farebný odtieň: 0095 biely.

Vo farebnom systéme Brillux je možné namiešať svetlé farebné odtiene. Ďalšie odtiene na vyžiadanie.

Stupeň lesku: matný

Báza výrobku: emulzia silikónovej živice v kombinácii s disperziou akrylátového kopolyméru.

Hustota: cca. 1,45 g / cm 3

Balenie: 0095 biela: 15 l

farebný systém: 15 l

Spracovanie:

Riedenie: V prípade potreby nepatrne vodou.

Tónovania: Do max 10% farebnou Silikónovou fasádne farbou 918 alebo do max 0,2% Univerzálnym tónovacím koncentrátom Mixol 1128, len druhom LW - oxid.

Znášanlivosť:

Miešateľné len sa rovnakými av tomto technologickom liste na to uvedenými druhmi materiálov.

Nanášanie:

Silikónovú základnú farbu 917 je možné spracovávať náterom a valčekom.

Spotreba: cca. 150 - 200 ml / m 2 na 1 náter. Presnú spotrebu zistíte skúškou na danom objekte.

Teplota spracovania: Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a objektu.

Čistenie náradia: Po použití ihneď vodou.

Schnutia (pri 20 ° C, 65% rel. Vlhko.):

Prepracovateľná a ďalší systémový postup možný po cca 12 hodinách. Pri nižšej teplote a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: Skladovať v chlade a chrániť pred mrazom, otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS

Kód výrobku: M-GP01

Platí údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Systémová nadstavba

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice, koróziu podporujúce súčasti alebo iné spojenie interferujúca medzivrstvy. Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktné a nevhodné vrstvy dôkladne a podľa predpisov odstrániť. Hubami a riasami napadnuté plochy dôkladne očistiť a ošetriť Univerzálnym fungicidom 542. Očistené miesta odborne fluátovať. Podklad podľa požiadavky pred upraviť. Dbať na VOB diel C, DIN 18363, odsek 3.

| # Podklady | # Základný náter | Medzi náter | # Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| slabo savé podklady vonku, napr. intaktné organické nátery, disperzné farebné nátery atď. | Silikónová základná farba 917 | Silikónová fasádna farba 918 alebo Silikónový náterový plnič 910 | Silikónová fasádna farba 918 |

Upozornenie:

Kvalita označené "Protect" je z výroby vybavená konzervačným filmom proti napadnutiu riasami a plesní a mala by byť preto používaná len vonku. Použité konzervačné prostriedky minimalizujú, prípadne odďaľujú riziko napadnutia riasami a plesňami. Konzervačným filmom vybavené nátery musia byť nanesené v dostatočnej sile vrstvy. Podľa stavu techniky nemôže byť zaručená trvalá ochrana pred napadnutím riasami a plesňami (pozri tiež BFS list č.9, odd. 6.1, posledný odsek).

Dodržiavať ďalšie údaje v technologických listoch použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie sú k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

- Silikónová fasádna farba 918

- Silikónový náterový plnič 910

Poznámka:

Všetky údaje a hodnoty sú výsledkom intenzívnych vývojových prác a dlhoročných praktických skúseností. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, eventuálne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Verzia I. 01.02.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk