Technický list

Silikónový základ pod omietky 3644

/Silicon-Putzgrundierung 3644/

odolný proti poveternostným vplyvom, pigmentovaný, s obsahom kremeňa, hydrofóbny, pre exteriér

Vlastnosti:

Pigmentovaný, hydrofóbny, ľahko spracovateľný kremičitý základ na báze silikónovej živice, odolný proti vplyvom počasia, s vynikajúcimi difúznymi vlastnosťami. Odskúšaný ako konečná vrstva v systéme WDV Brillux, ťažko vznetlivý B1, podľa DIN 4102.

Oblasti použitia:

Ako priľnavosť sprostredkujúci základový a podkladový náter pred následným nanášaním Silikónovej omietky v systému WDV Brillux ako aj pre rovinné podklady, ako napr. vonkajšie omietky ( maltová skupina P II, P III ), betón, nosné disperzné nátery, atd.

Popis materiálu:

Štandardné farebné odtiene:

0095 biely. Svetlé farebné odtiene je možné špeciálne vyhotoviť vo farebnom systéme Brillux. Ďalšie farebné odtiene na požiadanie.

Stupeň lesku: matný

Skladba materiálu: emulzia silikónovej živice v kombinácii s disperziou akrylát - kopolyméru

Hustota: cca 1,45 g / cm 3

Balenie: 0095 biely: 15 l

Farebný systém: 15 l

Spracovanie:

Riedenie: Materiál je pripravený na spracovanie, ďalej sa spracováva neriedený.

Tónovanie: max. do 20 % so Silikónovou fasádnou farbou 918, farebne.

Znášanlivosť:

Miešať iba s rovnorodými a v tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie:

Je možné ho nanášať štetcom alebo valčekom.

Spotreba: Cca. 150-200 ml/m2 na náter. Presné množstvo zistite skúšobným náterom na objekt.

Teplota spracovania:

Vhodné spracovávať pri +15 ° C do +25°C teploty vzduchu a podkladu. Nespracovávať pod +5°C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití, vodou.

Schnutie: (pri +20 ° C a 65% rel. vlhkosti):

Ďalej spracovateľné po 12 hodinách. Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade, chráňte pred mrazom. Načaté balenia tesne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS.

Kód výrobku: M-GP01. Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvetov, vrstiev aglomerátov, koróziu podporujúcich a deliacich častíc, iných vrstiev, ktoré by mohli narušiť priľnavosť. Otestujte, nátery na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktné a nevhodné nátery dôkladne odstráňte a zlikvidujte podľa predpisov. Machom a riasami napadnuté plochy ošetrite Univerzálnym fungicídnym prostriedkom 542. (biocídy použite bezpečne, pred použitím čítajte vždy informácie o produkte). Očistené miesta odborne fluátujte. Armovaciu vrstvu je možné nanášať až po dostatočnom vytvrdení a preschnutí ( minimálne 3 dni, pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti). Dbajte na VOB diel C, DIN 18363, časť 3.

| Podklad | Základ | Medzináter1) | Konečný náter2) |
| --- | --- | --- | --- |
| armovacia vrstva, napr. vo WDV Brillux systéme |  | Silikónový základ pod omietky 3644 | Silikónová omietka KR so škrabanou štruktúrou alebo R ťahaná v požadovanom zrnení |
| neošetrené, normálne a slabo savé vonkajšie omietky, intaktné nátery disperzných farieb |  |  |  |
| silno savé vonkajšie omietky, kriedové nátery disperzných farieb | Silikónový vodný základ 913, riedený vodou 1:9 |  |  |

1) V prípade, že konečnou vrstvou je biela Silikónová omietka na WDVS, nie je potrebné dávať na Armovaciu hmotu ZF-Sil alebo ZF-R 3636 medzináter Silikónový základ pod omietky 3644.

2) U farebných omietok natónujte Silikónový základ pod omietky 3644 podľa vzoru farby omietky alebo použite už natónovaný Základ pod omietky.

Upozornenie:

Nové minerálne podklady:

Nové minerálne podklady, najmä omietky (maltovej skupiny PII, PIII), nanášajte najskôr po 14 dňoch – lepšie po 4 týždňoch. V závislosti od počasia a ročného obdobia sa môže proces schnutia predlžovať.

Ďalšie údaje:

Dbajte na ďalšie údaje v technických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Silikónový hydrozáklad 913

Silikónová omietka KR škrabaná

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Stav 08.05.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk