Technický list

Základ pod omietky 3710

/Putzgrundierung 3710/

odolný proti vplyvom počasia, pigmentovaný, na disperznej báze, pre interiér a exteriér

Vlastnosti:

Základ s obsahom kremeňa na disperznej báze, odolný proti vplyvom počasia, pre exteriér a interiér. Pigmentovaný, difúzny, s vynikajúcou priľnavosťou a so spevňujúcim účinkom.

Oblasti použitia:

Ako základ a podklad pre následné vrstvy organicky viazaných omietok a ľahkých minerálnych omietok, ako aj pre omietky, betón, vláknitý cement, nosné disperzné nátery v Brillux WDV systéme.

Popis materiálu:

Štandardné farebné odtiene:

0095 biely. Svetlé farebné odtiene je možné špeciálne vyhotoviť vo farebnom systéme Brillux. Ďalšie farebné odtiene na požiadanie.

Stupeň lesku: matný

Skladba materiálu: polyvinyl – acetát – kopolymér

Hustota: cca 1,39 g / cm 3

Balenie: 0095 biely: 5 l, 15 l

Farebný systém: 15 l

Spracovanie:

Riedenie: Materiál je pripravený na spracovanie, ďalej sa spracováva neriedený.

Tónovanie: max. do 20 % so Základnou a tónovacou farbou 951.

Znášanlivosť:

Miešať iba s rovnorodými a v tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie:

Je možné ho nanášať štetcom alebo valčekom.

Spotreba: Cca. 150-200 ml/m2 na náter. Presné množstvo zistite skúšobným náterom na objekt.

Teplota spracovania:

Vhodné spracovávať pri +15 ° C do +25°C teploty vzduchu a podkladu. Nespracovávať pod +5°C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití, vodou.

Schnutie: (pri +20 ° C a 65% rel. vlhkosti):

Ďalej spracovateľné po 12 hodinách. Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade, chráňte pred mrazom. Načaté balenia tesne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS.

Kód výrobku: M-DF 01. Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvetov, vrstiev aglomerátov, koróziu podporujúcich a deliacich častíc, iných vrstiev, ktoré by mohli narušiť priľnavosť. Otestujte, nátery na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktné a nevhodné nátery dôkladne odstráňte a zlikvidujte podľa predpisov. Glejovú farbu poriadne zmyte. Intaktné nátery olejových a lakových farieb naleptajte, vybrúste a očistite. Obklady vrátane zvyškov lepidla a makulatúry odstráňte dočista. Machom a riasami napadnuté plochy ošetrite Univerzálnym fungicídnym prostriedkom 542. (biocídy použite bezpečne, pred použitím čítajte vždy informácie o produkte). Očistené miesta odborne fluátujte. Armovaciu vrstvu je možné nanášať až po dostatočnom vytvrdení a preschnutí ( minimálne 3 dni, pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti). Dbajte na VOB diel C, DIN 18363, časť 3.

Nanášanie omietky , exteriér

| Podklad | Základ | Medzináter1)2) | Konečný náter3) |
| --- | --- | --- | --- |
| armovacia vrstva, napr. vo WDV Brillux systéme |  | Základ pod omietky 3710 | podľa výberu s organicky viazanými omietkami, napr. Rausan organicky viazanou omietkou KR príp. R, Mozaikovou omietkou 3552, Ľahkou minerálnou omietkou |
| neošetrené, normálne a slabo savé vonkajšie omietky (maltovej skupiny PII, PIII), intaktné nátery disperzných farieb |  |  |  |
| silno savé podklady, napr. vonkajšie omiety, kriedové nátery disperzných farieb | podľa potreby Hĺbkový základ Lacryl ELF alebo Hĺbkový základ 545 |  |  |

1) V prípade, že konečnou vrstvou je biela omietka Rausan, nie je potrebné dávať na Armovaciu hmotu ZF 3585 medzináter Základ pod omietky 3710.

2) V prípade, že konečnou vrstvou je Ľahká minerálna omietka v systéme WDV Brillux, nie je potrebné dávať na armovnie Lepiacou maltou 3550, Lepiacou maltou VZ 3600 alebo Lepiacou a Armovacou maltou L 3500 medzináter Základ pod omietky 3710.

3) U farebných omietok natónujte Základ pod omietky 3710 podľa vzoru farby omietky alebo  použite už natónovaný Základ pod omietky.

Nanášanie omietky , interiér

| Podklad | Základ | Medzináter | Konečný náter1) |
| --- | --- | --- | --- |
| neošetrené, normálne a slabo savé omietky (maltovej skupiny PII, PIII), intaktné nátery disperzných farieb |  | Základ pod omietky 3710 | podľa výberu s organicky viazanou omietkou, Vnútorná dekoračná omietka ELF R príp. KR |
| silno savé podklady, napr. sadrová omietka, sadrokartón, betón | podľa potreby Hĺbkový základ Lacryl ELF alebo Hĺbkový základ 545 |  |  |

1) U farebných omietok natónujte Základ pod omietky 3710 podľa vzoru farby omietky alebo  použite už natónovaný Základ pod omietky.

Upozornenie:

Pri použití hydraulicky tuhnúcich tmeliacich hmôt obsahujúcich sadru:

Základ pod omietky 3710 nepoužívajte v prípade, že následné tmeliace práce vykonávate hydraulicky tuhnúcimi tmeliacimi hmotami obsahujúcimi sadru, ako napr. Plniacou a tmeliacou hmotou 143 alebo Tmelom na špáry a steny 1875. Pri tmelení týmito tmeliacimi hmotami odporúčame použiť Multizáklad LF 3084.

Zmeny zafarbenia sadrokartónu:

V prípade nebezpečenstva prieniku žltnutia u neošetreného sadrokartónu je potrebné previesť dodatočný izolačný náter podľa BFS – návodu č.12, časť 2. Podľa stavu podkladu je možno k tomu použiť napr. Aqualomu 202, Izolačný základ 924, alebo 2K Akrylátový náter CreaGlas 3471. Pre presnejšie posúdenie sa účinne osvedčili skúšobné nátery cez viacero doskových šírok vrátane škár a tmelených miest.

Nanášanie na sadrové tmely:

Sadrové tmely určené priemyslovými výrobcami sadrokartónových dosiek môžu vykazovať zvláštnu citlivosť na vlhkosť, čo môže viesť k napučaniu, tvorbe bublín a odlupovaniu (pozri tiež návod „Tmelenie sadrokartónu“ od registrovaného združenia Spolkového zväzu sadrového a sadrokartónového priemyslu). Preto je nutné zaistiť rýchle schnutie dostatočným vetraním a teplom.

Ďalšie údaje:

Dbajte na ďalšie údaje v technických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Mozaiková omietka 3552

Vnútorná dekoračná omietka ELF R príp. KR

Hĺbkový základ Lacryl ELF 595

Ľahká minerálna omietka KR príp. R

Rausan organicky viazaná omietka KR príp. R,

Hĺbkový základ 545

Základná a tónovacia farba 951

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Stav 08.05.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk