Technický list

Fasádna farba Mattosil 960

/Mattosil Fassadenfarben 960/

odolná voči vetru, matná, silikónom spevnená, s minerálnym charakterom, pre vonkajšie použitie

Vlastnosti:

Poveternostne odolná, silikónom spevnená fasádna disperzná farba bez vnútorného pnutia, s minerálnym charakterom. Biela, matná, dobre plnivá, vodeodpudivá, pachovo neutrálna, nemýdlovatie  a je odolná voči priemyselným splodinám. Je difúzna a ľahko spracovateľná.

Okruhy použitia:

Pre poveternostne odolné, vodoodpudivé fasádne nátery na nosných minerálnych podkladoch, napr. na omietky (maltové skupiny PII, PIII), pohľadový betón, tehlové murivo a rovnako tak organicky viazané omietky, intaktné disperzné farebné nátery.

Na plochách s dlhodobo trvajúcom vlhkostným zaťažením existuje riziko napadnutia riasami a hubami. Na tieto plochy odporúčame použiť Akrylátovú fasádne farbu 100 alebo Silikónovou fasádne farbu 918 ako "Protect - kvalitu".

Opis materiálu:

Farba: 0095 biela. Pomocou Brillux farebného systému je možné namiešať svetlé až stredné farebné odtiene. Ďalšie farebné odtiene podľa dopytu.

Stupeň lesku: matný

Báza výrobku: akrylátový kopolymér

Hustota: cca. 1,50 g / cm 3

Balenie: 0095 biela: 15 l,

Farebný systém: 15 l

Spracovanie:

Riedenie: V prípade potreby nepatrne vodou.

Tónovania:

Základné a tónovacie farba 951.

Znášanlivosť:

Miešateľné len sa rovnakými av tomto technologickom liste na to uvedenými druhmi materiálov.

Nanášanie: Fasádne farbu Mattosil 960 spracovávať náterom, valčekom a airless striekaním.

Spotreba:

cca. 150 - 200 ml / m 2 na 1 náter. Presnú spotrebu zistíte skúškou na danom objekte.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a objektu.

Čistenie náradia:

Po použití ihneď vodou.

Schnutia (pri 20 ° C, 65% rel. Vlhko.)

Skladovanie:

Skladovať v chlade a chrániť pred mrazom, otvorená balenia tesne uzavrieť.

Deklarácia:

Upozornenie: Nevdychovať hmlu vzniknutú striekaním.

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS

Kód výrobku: M-DF02

Platí údaje v aktuálnom bezpečnosť-ním listu.

Údaje pre Airless striekanie:

| ## Vrtanie trysky |  | Uhol striekania | Tlak v baroch | Riedenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| palce | mm |  |  |  |
| 0,021 – 0,026 | 0,53 – 0,63 | 40° - 80° | cca. 150 | cca. 5 – 10% |

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice, koróziu podporujúce súčasti alebo iné spojenie interferujúca medzivrstvy.

Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktné a nevhodné vrstvy dôkladne a podľa predpisov odstrániť. Plochy napadnuté hubami a riasami dôkladne očistiť a ošetriť Antifungicidným náterom 542. Očistené miesta odborne fluátovať. Podklad podľa požiadavky základov  alebo použiť medzináter. Dbať na VOB diel C, DIN 18363, odsek 3.

| # Podklady | # Základný náter | Medzináter | # Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| Normálne savé podklady, napr. vonkajšie omietky (maltové skupiny PII, PIII), intaktné organické nátery | podľa potreby Základným koncentrátom ELF 938, riedeným 1:4 alebo Hbkovým základom Lacryl LF 595 | Fasádna farba Mattosil 960 | Fasádna farba Mattosil 960 |
| Silno savé podklady, napr. vonkajšie omietky, beton, pohľadové murivo | podľa potreby Hlkovým základom Lacryl LF 595 alebo Hlbkovým základom 545 |  |  |
| nesavé podklady | podľa potreby Spojovacím základom LF 3720 alebo 2K Epoxidovým spojovacím základom 855 |  |  |

Upozornenie:

Fasádne plochy natierať plynulo a sýto.

Dodržiavať ďalšie údaje v technologických listoch použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie sú k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Základné a tónovacie farba Acryl Color 951

Antifungicidný náter 542

Základový koncentrát ELF 938

Hĺbkový základ Lacryl LF 595

Hĺbkový základ 545

Spojovací základ LF 3720

2K Epoxidový spojovací základ 855

Poznámka:

Všetky údaje a hodnoty sú výsledkom intenzívnych vývojových prác a dlhoročných praktických skúseností. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, eventuálne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk