Technický list

Dolomit ELF 900

/Dolomit ELF 900/

matná, vysoko biela, ľahko spracovateľná farba bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel pre vnútorné použitie, trieda 3 oderuvzdornosti za vlhka

Vlastnosti:

Vnútorná disperzná farba s vysokým stupňom belosti  bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel. Ľahko spracovateľná, dobre roztierateľná, má dobré krytie a dlhú dobu spracovateľnosti. Pachovo neutrálna, priľnavá a bez pnutia. Vysoko difúzna, zodpovedá ako vnútorné silikátové farby, triedy I podľa DIN EN ISO 7783-2.

Použitie:

Pre nátery stropov a stien vo vnútri, napríklad na hrubovláknité nátery, omietky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), betón, sadrokartón, vláknitý cement a vápennopieskové tehlové murivo. Vzhľadom na veľmi dobrú splývavosť obzvlášť vhodná pre prvonátery a renovačné nátery na štruktúrovaných podkladoch, napr. raufaser. Dlhá doba spracovateľnosti umožňuje docielenie plochy bez napojenia a s rovnomerným povrchom. Okrem toho použiteľná aj pre Brillux kreatívne techniky.

Opis materiálu:

Farebný tón: 0095 biely. V farebnom systéme Brillux je možné namiešať množstvo ďalších farebných odtieňov.

Báza: Kopolymér akrylátu

Hustota: cca 1,47 g / cm 3

Balenie: 0095 biela: 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l;

Farebný systém: 1 l, 2,5 l, 10 l, 15 l

Klasifikácia podľa DIN EN 13 300:

Trieda oteruvzdornosti za vlhka: 3

(umývateľný DIN 53 778)

Kontrastný pomer: trieda 2 pri 8 m 2 / l

Lesk: matný

Maximálna veľkosť zrna: jemná

Spracovanie:

Riedenie:

V prípade potreby riediť nepatrne vodou.

Tónovania:

Základné a tónovacie farbou 951.

Znášanlivosť: Miešať len sa rovnorodými av tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie: Dolomit ELF 900 môže byť nanášaný štetkou, valčekom a nástrekom Airless.

Spotreba: cca 120-140 ml / m 2 na jeden náter. Presnú spotrebu je možné zistiť pomocou testu na danom podklade.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod teplotu +5 ° C vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia: Po ukončení práce okamžite vyčistiť vodou.

Doba schnutia: (pri 20 ° C, 65% rel. Vlhkosti):

Povrchovo suché a ďalej pretierateľné asi po 4 - 6 hodinách. Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu je nutné počítať s dlhšou dobou schnutia.

Skladovanie: V chlade a chrániť pred mrazom. Otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

Upozornenie: Nevdychovať hmlu vzniknutú pri striekaní.

Trieda ohrozenia vody: 1 dle VwVwS

Kód výrobku: M-DF01 Platí údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Údaje pre Airless striekanie:

| Otvor trysky |  | Uhol nástreku | Tlak v baroch | Riedenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couly | mm |  |  |  |
| 0,021 – 0,026 | 0,53 – 0,63 | 40° - 80° | cca. 150 | cca. 5 – 10% |

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice, koróziu podporujúce súčasti alebo iné spojenie interferujúcej medzivrstvy. Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktné a nevhodné nátery dôkladne odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať.

Glejové farby dôkladne umyť. Intaktné olejové a syntetické nátery naleptať, dôkladne obrúsiť a očistiť. Obklady stien nevhodné pre náter vrátane lepidla a zvyškov makulatúr bezo zbytku odstrániť. Očistené miesta odborne fluátovať, u farebných náterov celoplošne. Podklad podľa požiadaviek základov  alebo vybaviť medzinátermi. Dbať na VOB diel C, DIN 18 363, odsek 3.

Prvonátery

| Podklady | Základné nátery | Mezinátery | Konečné nátery |
| --- | --- | --- | --- |
| Omietky(maltové skupiny PII, PIII), beton | V prípade potreby, Hlbkový základ Lacryl LF 595, Hlbkový základ 545 alebo Spojovací základ LF 3720 | Dolomit ELF 900 | Dolomit ELF 900 |
| Omietky (maltové skupiny PIV a, b, c), sádrokarton, sádrové stavebné dosky | Podľa požiadavok Hlbkový základ Lacryl LF 595, Hlbkový základ 545 alebo Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| Pórobeton, vo vnútry | Základový koncentrát ELF 938, 1:3 riedený vodou |  |  |
| Obklady stien, napr. Raufaser, rapidflies, razené tapety |  |  |  |

Obnovovací náter

| Podklady | Základné nátery | Mezinátery | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| Normálne savé podklady, napr. matné disperzné farebné nátery | V prípade potreby Hlbkový základ Lacryl LF 595 | Podľa stavu objektu a požiadavok Dolomit ELF 900 | Dolomit ELF 900 |
| Nesavé, popr. slabo savé podklady, napr. olejové a pigmentované náterové hmoty, lesklé farebné disperzné nátery | Spojovací základ LF 3720 |  |  |

Upozornenie:

V prípade nebezpečenstva prieniku žltnutia u neošetreného sadrokartónu je nutné vykonať dodatočný izolačný náter podľa BFS - návodu č.12. Podľa stavu podkladu je možné na to použiť napríklad Silikónový vodný základ 913, Izolačné základ 924 alebo CreaGlas 2K, akrylátový náter 3471. Pre presnejšie posúdenie sa efektívne osvedčili skúšobné nátery cez viac doskových šírok vrátane škár a tmelených miest.

V prípade potreby, hrubé plochy pred vykonaním náteru vyhladiť tmelením napr tmelící hmotou pre ručné nanášanie H 1882 .

Na plochy na ktoré dopadajú pruhy svetla odporúčame použiť Topp ELF 948 alebo Super Latex LF 3000.

U brilantných farebných odtieňov sú prípadne potrebné osobitné opatrenia, napríklad dodatočné nátery. 	Pri výbere intenzívnych farebných odtieňov pre namáhané oblasti, ako napríklad chodby, schodiská,  odporúčame použiť latexovú farbu ELF 992 alebo Akrylátový hodvábne matný email 270 popr. Akrylátový lesklý email 275.

Pre dosiahnutie lepšie čistiteľného povrchu (napr. na čiastočné odstránenie nečistôt vlhkou špongiou), odporúčame použitie vnútorné disperzné farby s triedou oteruvzdornosti za vlhka minimálne 2 s hodvábne matným leskom.

Dbať na ďalšie údaje v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je Vám k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Základná a tónovacia farba 951

Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545,

Spojovací základ LF 3720

Základový koncentrát ELF 938.

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných skúsenostiach. Naše technické aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, prípadne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitie na vlastnú zodpovednosť výrobky sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. 5.11.2002

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk