Technický list

Silikátová fasádna farba HP 1801

/Silikat Fassadenfarbe HP/

Fasádna silikátová farba podľa DIN 18363, pre vonkajšok bez biocídnych prípravkov, znižuje riziko napadnutia riasami a hubami, je poveternostne odolná, matná.

Vlastnosti:

Poveternostne odolná, jednokomponentná  s vysokou  krycou schopnosťou  silikátová fasádna farba podľa VOB, DIN 18 363, ods. 2.4.1. 1., ods. V. Biela alebo farebná, matná. Vďaka vybraným, minerálnym surovinám a pre silikát typickým, hydrofóbnym  vlastnostiam vzniká na fasádnom povrchu silikátovej fasádnej farby HP 1801 vyvážený vodný režim. Vysoko alkalická farebná substancia bez živín v spojení s   prevažne bezvodým povrchom fasády pôsobí prirodzeným spôsobom proti mikroorganizmom. Silikátová fasádna farba HP 1801 sa spája s podkladom kryštalizovaním a chráni silne savé omietky pred nadmernou nasiakavosťou vody, pri zachovaní vysokej difúznej schopnosti voči vodným parám.

Okruhy použitia:

Pre poveternostne odolné, vysoko difúzne fasádne nátery na nosné, minerálne podklady, napr. normálne omietky (maltové skupiny Pic, PII, PIII v   závislosti na pevnosti v tlaku), silikátové omietky HP, vápenno pieskové murivo, silikátové a minerálne farebné nátery. Doporučené aj pre náter historických popr. pamiatkovo chránených stavieb a ako ochranný náter pri zatepľovacích WDV systémoch. V spojení s   priľnavým kontaktným náterom, napr. spojovacím základom LF 3720 alebo silikátovým povrchom.

Opis materiálu:

Farebný odtieň: :    0095 biely, 0096 staro biela. Vo  farebnom systéme Brillux je možné namiešať svetlé farebné odtiene. Ďalšie farebné odtiene podľa dopytu.

Stupeň lesku: matný

Báza výrobku: draselné vodné sklo s organickým aj stabilizátory podľa VOB, DIN 18   363, ods. 2.4.1

Hustota: cca. 1,43 g / cm 3

Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy: S d (H 2 O) <0,0 3 m, zodpovedá triede I, "vysoká priepustnosť vodných pár" podľa DIN EN ISO 7783

Koeficient nasiakavosti:

w - hodnota<0, 2 k g/ (m 2 .h 0,5), zodpovedá triede II "stredná priepustnosť vody"podľa DIN EN 1062-3.

Balenie: 0095 biela: 2, 5 l, 15 l

0096 staro biela: 15 l

farebný systém: 2,5 l, 15 l

Spracovanie:

Riedenie: V   prípade potreby malým množstvom zmes aj zo silikátového základu ELF 1803 a vody (miešací pomer 1: 1).

Tónovania: Maximálne do 10% tónovacím koncentrátom ELF 9018

Znášanlivosť: Miešateľné iba s rovnakými a v  tomto technologickom liste na uvedenými druhmi materiálov.

Nanášanie: Silikátovú fasádnu farbu HP 180 1 spracovávať náterom a valčekom

Spotreba: Cca. 130 - 160 ml / m 2 na 1 náter na hladkom podklade. U hrubých podkladov sa spotreba zodpovedajúcim spôsobom zvýši. Presnú spotrebu zistíte skúškou na danom objekte

Teplota spracovania: Nespracovávať pod + 8 ° C teploty vzduchu a objektu. Nespracovávať za priame ho slnečné ho žiarenie, silného vetra alebo veľmi vysokej vlhkosti vzduchu

Čistenie náradia: Po použití okamžite vodou

Schnutia:

(pri +20 ° C a 65% rel. vlhkosti):pretierateľná je po 12 hodinách. Úplné vyschnutá po niekoľkých dňoch. Pri nižšej teplote a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie:

V chlade a suchu. Otvorené balenia dobre uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS

Kód výrobku: M-SK01.

Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Systémová skladba:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice, koróziu podporujúce súčasti alebo iné spojenie interferujúca medzivrstvy. Prach z   betónových plôch odstrániť mechanicky alebo tlakovou vodou. U plôch zaťažených vlhkosťou je nutné zaistiť plynulý odvod vody. Horizontálne plochy konštrukčne chrániť. Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktné a nevhodné vrstvy dôkladne a podľa predpisov odstrániť. Hubami a riasami napadnuté plochy dôkladne očistiť a ošetriť Univerzálnym dezinfekčným prostriedkom 542 *. (* Pri práci s biocídmi dodržiavať bezpečnostné predpisy. Pred použitím si prečítať označenie a informácie o výrobku). Očistené miesta odborne fluátovať pri farebných náterov celoplošne. Podklad podľa požiadavky penetrovať alebo použiť medzi náter. Vystierkované miesta penetrovať. Väčšie poškodené miesta v   podkladu do OMI ​​rozrezať. Dbať na VOB diel C, DIN 18363, ods. 3.

| - Podklady 1) | - Základný náter | Medzináter | - Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| - Silikátové a omietky a HP 2) 3) |  |  | - 2 x Silikátová fasádna farba HP 1801 3) |
| - Neošetrené, normálne a slabo savé podklady, napr. Nové omietky (maltové skupiny Pic, PII, PIII) | - Zmes zo silikátového základu 1803, vody a Silikátové fasádne farby HP 180 1 v pomere 1: 1: 1 | V prípade že sú požadované plniace vlastnosti Silikátový náterový plnič 3639 |  |
| - Silno a nerovnomerne nasiakavé podklady, napr. - pieskové omietky, vápenno pieskové murivo, savé intaktné minerálne nátery | - 2 x mokré do vlhkého silikátovými základom 1803, nariedeným 1: 1 vodou |  |  |
| - Nosné, neelastické, matné, organické staré nátery, odolné voči mydlovaniu | - Podľa potreby a požiadavky Spojovací základ LF 3720 alebo Silikátový plnič 3639 |  |  |

1) pre nátery neošetrených cementovo vláknitých fasádnych obloženiach bez azbestu odporúčame použiť Evocryl 200 alebo Silikónovou fasádnu farbu 918. Pre nátery azbestovo  cementových fasádnych obloženia dbajte na ďalšie údaje v   technologickom liste "Náterové systémy pre azbestovo cementové fasádne obloženie 2asb"

2) K   dodanie na vyžiadanie ako zvláštne vyhotovenie.

3) U farebného prevedenia použiť už Silikátovou omietku HP natónovanú do zladeného farebného odtieňa.

Upozornenie:

Zakrytie plôch

Okolia natieraných plôch, obzvlášť sklo, hliníkové profily, slinok a prírodné kamene starostlivo zakryť.

Súvislé plochy

Súvislé plochy vykonávať len materiálom rovnakej šarže alebo požadované množstvo vopred zmiešať.

Opravy

Čiastkové opravy v   ploche sa podľa stavu objektu môžu viac či menej silno zobraziť. Toto je podľa technického listu BFS č. 25, bod 4.2.2.1 odsek e) nevyhnutné.

Nové minerálne podklady

Nové minerálne podklady, zvlášť potom omietkové plochy (maltové skupiny PII, PIII) natierať až po dostatočnom vyzretí a vyschnutí najskôr po 14 dňoch, lepšie až po 4 týždňoch. Silikátovou omietku HP natierať takisto až po dostatočnom vyzretí, v   závislosti na poveternosti, po cca 5 dňoch. Podľa poveternosti a ročného obdobia môže trvať proces schnutia ešte dlhšiu dobu.

Trhliny a poškodené miesta

Trhliny a priehlbiny po napenetrovaní vyplniť špachtľovaciou zmesou zo silikátovej farby a kremičitého piesku.

Farebné nuansy

Na základe chemického procesu tuhnutia sú v   závislosti od poveternostných podmienok  i typické farebnépovrchové nuansy, ktoré nepredstavujú žiadnu technicko - funkčnú chybu a nie sú reklamovateľné.

Ochrana náteru

Čerstvé silikátové nátery chrániť pred vlhkostnými vplyvmi, napr. Dažďom, ale aj pred rýchlou stratou vody, napr. Silným vetrom, slnečným žiarením atď. Nenanášať na rozpálenej podklady. V   prípade potreby použiť ochrannú plachtu.

Ochrana pred riasami a hubami

Vďaka vybraným, minerálnym surovinám bez živín a vyváženému vodnému režimu sa riziko napadnutia riasami, popr. hubami zníž uje. Silikátová fasádna farba HP 1801 musí byť vždy nanesená v   dostatočne silnej vrstve, odporúčame minimálne dva nátery.

Podľa stavu súčasnej technológie nemôže byť zaručená trvalá ochrana pred napadnutím riasami a pliesňami.

Technické poradenstvo:

Doplnkové výrobky:

Tónovací koncentrát ELF 9018

Silikátový základ ELF 1803

Silikátový náterový plnič 3639

Poznámka:

Všetky údaje a hodnoty sú výsledkom intenzívnych vývojových prác a dlhoročných praktických skúseností. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, eventuálne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V   ostatným platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technologického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk