Technický list 74

Creativ Finolato 75

/Creativ Finolato 75/

kremeňom plnená, jemná hladená omietka, pripravená na spracovanie, matná, bez rozpúšťadiel

a zmäkčovadiel, pre vnútrajšok

Vlastnosti:

Štruktúrovateľná, kremeňom plnená farba na disperznej báze, pripravená na použitie (jemná hladená omietka, plnič), pre vnútrajšok. Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, pachovo-neutrálna, matná, odolná, s vynikajúcou difúznou schopnosťou a ľahko spracovateľná. Môže byť použitá ako podklad pre ďalšie kreatívne upravujúce techniky a/alebo v kombinácii s krycími disperznými farbami.

Oblasť použitia:

Pre vytvorenie dekoratívnejších, zvlášť jemných štruktúrovateľných povrchov vo vnútri. Použiteľné v reprezentačných alebo obchodných priestoroch, na chodbách, schodištiach atď. napr. hotelov alebo reštaurácií, ako aj v súkromných obytných priestoroch na omietky (maltovej skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), betón, sadrokartón atď. Špeciálne určené pre ďalšiu úpravu s disperznou lazúrou Creativ Viviato 72, Creativ Vedendo 74 a Creativ Classico 50.

Možno ju použiť aj ako plnivý medzináter pri konečnom nanášaní vnútorných disperzných farieb ako napr.:

- Super latexová farba ELF 3000

- Latexová farba ELF 992

- Sensocryl ELF 266-269

Popis materiálu:

Štandardný farebný odtieň: 0095 biely

Vo farebnom systéme Brillux je možné namiešať ďalšie svetlé farebné odtiene.

Skladba materiálu: akrylátový kopolymér

Stupeň lesku: matný

Hustota: cca 1,65 g / cm 3

Balenie: 0095 biely: 15kg, 25 kg

farebný systém: 15 kg, 25 kg

Spracovanie:

Riedenie: Pripravené na spracovanie. V prípade potreby riediť nepatrne vodou alebo Topp ELF 948.

Tónovanie:

Tónovať max. do 10% Základnou a tónovacou farbou 951 alebo Akrylátovou fasádnou farbou 100.

Znášanlivosť:

Miešateľné iba s materiálmi rovnaného druhu a v tomto technickom liste na to určenými. Zvýšeným množstvom prídavku sa ovplyvnia vlastnosti materiálu, ako napr. stálosť a krycia schopnosť.

Nanášanie:

Creativ Finolato 75 je potrebné pred spracovaním dobre rozmiešať vysoko výkonným miešacím zariadením (min. 900 Wattov) s pravotočivou miešacou tyčou (miešacia tyč na omietky). Na dosiahnutie rovnomerného a rovného povrchu hladenej omietky je potrebné nanášať Creativ Finolato 75 pomocou nehrdzavejúceho Hladidla z ušľachtilej ocele 3792 rovnomerne v 1 ½ -násobnej veľkosti zrna. Ako alternatívu možno Creativ Finolato 75 nanášať pomocou Maliarskeho univerzálneho valčeka 1102  alebo striekaním (pozri tabuľku).

Štruktúrovanie /hladená omietka:

Okamžite po nanesení štruktúrovať plochy pomocou Natieračskej štetky oválnej 1175 alebo Štetky na podlahu 1210, nepravidelne krížom-krážom, podľa želanej štruktúry.

Nanášanie a štruktúrovanie sa prevádza vždy v pruhoch, mokré do mokrého. Jednotlivé pruhy nanášať ľahko diagonálne, s nepriehľadným prekrytím. Voľba šírky pruhu sa riadi vždy podmienkami objektu.  Ako orientačná hodnota platí šírka pruhu cca 0,80 m pri výške miestnosti cca 2,50 m. Je nevyhnutné zabrániť veľkým rozdielom  úrovne ako aj veľmi hrubej vrstve, inak môže dôjsť ku vzniku trhlín na povrchu.

Jemná štruktúra / Vidiecky štýl

Plochy štruktúrované Štetkou na podlahu 1210 sa vyznačujú skôr hladkou, ľahko nerovnou, zvlnenou štruktúrou. Materiál nanesený Štetkou na podlahu roztierať opatrne, krížom-krážom, na hladko. Štetku pritom držať plošne rovno.

Hrubá štruktúra

Plochy štruktúrované pomocou Natieračskej štetky oválnej 1175 sa vyznačujú krátkou, výraznou štruktúrou štetky. Materiál nanášaný štetkou štruktúrovať krížom-krážom, nerovnomerne, krátkymi ťahmi. Nepretlačiť sa až na podklad.

Spotreba:

cca 0,6 kg /m2 pre náter nanášaný hladidlom príp. rolkou,

cca 1,0 - 1,4 kg /m2 pri nanášaní striekaním.

Presná spotreba sa určí skúšobným náterom na danom podklade.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 °C a do max. + 25 °C teploty vzduchu a podkladu, ani počas doby tuhnutia. Nespracovávať za priameho slnečného žiarenia.

Čistenie náradia:

Vodou, okamžite po použití.

Schnutie (pri +20 °C a 65% rel. vlhkosti):

Pretierateľné cca po 12 hodinách. Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade a chrániť pred mrazom. Načaté balenia dobre uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS.

Kód výrobku: M-DF01. Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Údaje k spracovaniu striekaním

| striekací prístroj | dýza | tlak vzduchu | množstvo materiálu (regulátor otáčok) | spotreba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| závitkový dopravník, napr. Wagner Plastcoat PC 15 | 4 mm | 2,5 bar | stupeň 1,5 | cca 1,0 - 1,4 kg /m2 |

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvetov, hrboľatých vrstiev, bez deliacich častíc, koróziu podporujúcich prvkov a iných medzivrstiev narúšajúcich spojenie. Je potrebné odskúšať vhodnosť, nosnosť a priľnavosť už existujúcich náterov. Nepriľnavé a nevhodné nátery odstrániť a podľa predpisov zneškodniť. Glejové farby dôkladne umyť. Intaktné olejové a lakové nátery vylúhovať, dôkladne obrúsiť a očistiť. Obklady stien vrátane zvyškov lepidla a makulatúry bezo zvyšku odstrániť. Očistené miesta odborne fluátovať. Podklad podľa potreby predupraviť základovaním a/alebo mezináterom. V prípade potreby pred úpravou podkladu vyhladiť pripravené plochy tmelením napr. Ručným tmelom LF 1884. Dbať taktiež na VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.

| Podklady | Základný náter | Mezináter 1) | Štruktúrovací náter | Kreatívna technika, povlak 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| silno savé podklady, napr. sadrová omietka (maltovej skupiny P IV a, b, c), sadrokartón, betón | Hĺbkový základ Lacryl ELF 595 alebo Hĺbkový základ 545 | Topp ELF 948 alebo Glemalux ELF 1000 2) | Creativ Finolato 75 | Povrchový finiš s napr. Creativ Classico 50, Creativ Viviato 72, Creativ Vedendo 74, Creativ Metallico 76, Creativ Floc Finish ELF 68, matný, bezfarebný |
| normálne savé podklady, napr. vnútorná omietka (maltovej skupiny PII, PIII), betón | odpadá |  |  |  |
| nesavé príp. slabo savé podklady, napr. olejové a lakovacie nátery, lesklé disperzné nátery | Spojovací základ LF 3720 | v prípade potreby, Topp ELF 948 alebo Glemalux 1000 2) |  |  |
| intaktné matné disperzné nátery | odpadá |  |  |  |

1) Medzináter previesť ako krycí, rovnomerne vo farebnom odtieni štruktúrovacieho náteru. Pre docielenie optimálneho povrchového stvárnenia je žiaduce jednotné, podľa štruktúrovacieho náteru ladené farebné riešenie podkladu.

2) Pre tónovaný náter môže byť medzináter alternatívne prevedený Spojovacím základom LF 3720 v zladenom farebnom odtieni.

3) Pre každú kreatívnu techniku sú k dispozícii doplňujúce podklady, v ktorých sú podrobne popísané jednotlivé pracovné postupy (pozri „Popis prevedenia“). Pre vytvorenie bezfarebného povlaku s Creativ Floc Finish 68 dbať na ďalšie návody v časti „Upozornenie“.

Upozornenie:

Nátery spájajúce vlasové trhliny na sadrokartón

Ak sa vyžadujú nátery, ktoré spoja vlasové trhliny na sadrokartóne, je potrebné celú plochu vystužiť podľa VOB časť C, DIN 18 363, odsek 3.2.1.2, napr. Rapidvlies 1525.

Zmeny zafarbenia sadrokartónu:

V prípade nebezpečenstva prenikania zažltnutí pri neošetrenom sadrokartóne je potrebné naniesť dodatočnú vrstvu krycieho náteru podľa BFS- návodu č.12, časť 2. Podľa stavu podkladu sú na to vhodné napr. Aqualoma ELF 202, Izolačný náter 924, alebo 2K Akrylátový náter CreaGlas 3471. Pre presnejšie posúdenie sa osvedčili skúšobné nátery cez viacero platní po šírke vrátane špár a tmelených miest.

Bezfarebný náter (optional)

Podľa potreby je možné plochy natierané s Creativ Finolato 75 po uschnutí pretrieť ochranným náterom Creativ Floc–Finish ELF 68 matný. Materiál je potrebné zriediť s cca 5% vody a rovnomerne nanášať valčekom. Odporúčame bezfarebný povlak na plochy, ktoré nie sú prepracovávané iným spôsobom, napr. dlhým náterom alebo kreatívnou technikou.

Popis prevedenia

Pre lazúrovacie, príp. kreatívne techniky sú k dispozícii extra návody na použitie, vrátane údajov o spotrebe a náradí.

s Creativ Classico 50

Creativ1c07 „Lazúrovacia technika štetcom“

s Creativ Viviato 72

Creativ 3c01 „Technika stierania – klasická“

Creativ 3c02 „Technika stierania – podľa predlohy“

Creativ 3c03 „Technika stierania – rozmazávaním“

Creativ 3c04 „Technika stierania – zdôrazňovaním“

Creativ 3c05 „Technika hladenia – obmeňovaná“

Creativ 3c06 „Technika lazúrovania „obláčikmi“ na disperzný náter“

Creativ 3c07 „Hladená omietka na disperzný náter“

s Creativ Vedendo 74

Creativ 4c04 „Lazúrovacia technika s kontrastným efektom“

s Creativ Metallico 76

Creativ 4c07 „Technika s kovovým efektom – Cambiato“

Ďalšie údaje

Dbať na ďalšie údaje uvedené v technických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

- Creativ Classico 50

- Creativ Metallico 76

- Creativ Vedendo 74

- Creativ Viviato 72

- Glemalux ELF 1000

- Spojovací základ LF 3720

- Hĺbkový základ Lacryl ELF 595

- Hĺbkový základ 545

- Topp ELF 948

- Základná a tónovacia farba 951

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník nie je pozbavený povinnosti odskúšať si tovar podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Aktuálna verzia je vyvolateľná na internete. Verzia I

Stav 08.05.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk