Technický list

PU Podlahový náter FLOORTEC ELF 847

/Floortec PU – Bodensiegel ELF 847/

v hodvábne matný, oteruvzdorný, vodou riediteľný, bez rozpúšťadiel, atestovaný špeciálne pre obytné priestory, pachovo neutrálny, poveternostne odolný, pre vonkajšie i vnútorné použitie

Vlastnosti:

1-komponentný podlahový náter bez rozpúšťadiel na báze hybridného systému polyuretánových akrylátov. Hodvábne matný, odolný voči oteru, poveternostne odolný, trvanlivý s   dobrou krycou schopnosťou a roztekavosťou, ľahko spracovateľný. Povrch sa ľahko udržiava a čistí, je odolný vďaka povrchovej tvrdosti. Okrem toho je krátkodobo odolný voči zriedeným lúhom a kyselinám. Pre dodatočné stvárnenie povrchu je možné konečný náter posypať dekoračnými čipsami FLOORTEC 843. V   systému je odskúšaný ako protišmykový náter (trieda proti šmyku R10) podľa DIN 51   130 a BGR 181

Okruhy použitia:

Pre farebné nátery na nepojazdové podlahové plochy s   ľahkým až stredným zaťažením (ľahké pochôdzne zaťaženie). Použitie do bytového sektora a skladov tovaru, napr. pivničných priestorov, upratovacích komôr a hobby priestorov vonku ako povrchová ochrana na balkóny, lodžie, ai na savé, minerálne podklady, napr. cementový poter a betón, rovnako tak liaty asfalt (vo vnútri) a dodatočným armovaním použiteľné aj na podklady, na ktorých je požiadavka preklenutie  vlasových trhlín. Pre plochy s   vyšším zaťažením a pojazdové podlahovej plochy, napr. garáže a priestory, ktoré sú zaťažené prevádzkou vysokozdvižných vozíkov odporúčame použiť 2K náterový systém.

Opis materiálu:

Štandartné farebné odtiene:

Scala označenie 03.03.18 RAL 7030 kamennešedý, 90.03.18 RAL 7032 krémovo šedý odtieň, Vo   farebnom systéme Brillux je možné namiešať množstvo ďalších farebných odtieňov. Dodatočné farebné stvárnenie je možné posypom dekoračnými čipsami pri FLOORTEC 843.

Stupeň lesku: hodvábne matný

Skladba materiálu: hybridný systém polyuretánových akrylátov

Obsiahnuté látky:

polyakrylátová disperzia, polyuretánová disperzia, oxid titaničitý (podľa farebného odtieňa), silikát, anorganické / organické farebné pigmenty (podľa farebného odtieňa), síran barnatý, voda, aditíva a konzervačné prostriedky (BENZISOTHIAZOLINONE a methylisothiazolinone)

Hustota: cca 1,2 g / cm 3

Balenie: štandardné farebné odtiene: 2,5 l, 10 l , Farebný systém: 2,5 l, 10 l

Spracovanie:

Riedenie: Základný náter nariediť do cca 20% vodou. Medzináter a konečný náter spracovávať pokiaľ možno neriedený.

Tónovania: Všetky farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné

Znášanlivosť: Miešať iba s   materiálmi k   tomu určenými v tomto technologickom liste

Nanášanie:

PU podlahový náter FLOORTEC ELF 847 spracovávať náterom alebo valčekom. Nanášať rovnomerne napr. štetcom s   dlhými vláknami, štetkou alebo valčekom. Pred spracovaním dôkladne rozmiešať. Pre čiastočné alebo plné armovanie plochy s   trhlinami, podľa potreby penetrovať. Na napenetrovanú plochu hrubo naniesť 1x PU podlahový náter FLOORTEC ELF 847 a do mokrej vrstvy vložiť Elastickú tkaninu 1566 (minimálne s   5 cm prekrytím). Jednotlivé trhliny prekryť cca 15 - 20 cm širokým pruhom tkaniny. Po dostatočnom preschnutí nasleduje ďalšie systémové nadstavba.

Spotreba /pre vrstvu/:

Základný náter: cca 150 ml / m 2.

Medzináter a konečný náter: cca 200 ml / m 2, neriedené.

Pre vkladanie tkaniny: cca 500 ml / m 2.

Presnú spotrebu je možné zistiť pomocou skúšky na danom podklade.

Pre odskúšanú, protišmykovú systémovú nadstavbu platia spotreby podľa práve platného protokolu o skúške.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod + 5 ° C teploty vzduchu, podkladu a materiálu. Dbať na kondenzačnú teplotu. Spracovávať pri teplote minimálne 3 ° C nad kondenzačnou teplotou. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 80%.

Čistenie náradia:

Po ukončení okamžite vodou. Použitie bežných domácich čistiacich prostriedkov uľahčí čistenie

Schnutia: (pri +20 ° C a 65% rel. vlhkosti):

Pochôdzna a prepracovateľná po cca 5 - 6 hodinách. Zaťažiteľná po cca 3 dňoch. Vytvrdená po cca 7 dňoch. Uzatvárací náter 2K PUR podlahovým lakom FLOORTEC matným 844 popr. 2K PUR podlahovým lakom FLOORTEC lesklým 845 je možné vykonávať najskôr po 1 dni.

Pri nižšej teplote  alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie:

V chlade, chrániť pred mrazom. Otvorené balenie dôkladne uzavrieť

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS

Kód výrobku: M-DF01

Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Odstránenie odpadu:

Iba prázdne nádoby recyklovať. Tekuté zvyšky materiálov odstrániť v zberni pre nebezpečný odpad.

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, drsný, nosný, tvarovo stabilný a nesmie obsahovať nesúdržné častice a rovnako tak musí byť chránený voči vzlínajúcej vlhkosti. Pri vlhkostnom zaťažení musí byť zaistený dostatočný odvod vody. Nenosné vrstvy, napr. cementové zmesi mechanicky odstrániť. Staré intaktné olejové a pigmentové náterové hmoty naleptať a dôkladne obrúsiť. Hladké podlahové plochy musia byť pre zlepšenie priľnavosti zdrsnené. Intaktné, nosné staré nátery musia byť bez zmäkčovadiel. Menšie praskliny a poškodené miesta v   minerálnych podkladoch po zakladovaní povrchovo zviazať špachtlovaním. Špachtľovacou zmesou z   PU podlahového náteru FLOORTEC ELF 847 a   kremičitého piesku FLOORTEC 1526. Väčšie poškodené miesta povrchovo zviazať zaplnením opravnou maltou v   systéme Brillux ochrana betónu. Pozri tiež VOB diel C, DIN 18   363, odsek 3.

Systémový postup s   PU podlahovým náterom FLOORTEC ELF 847

Štandardné prevedenie

| Podklady | Základný náter | Medzi náter | Konečný náter 1) | Uzatvárací náter 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| neošetrené, savé podlahové plochy vo vnútri, napr. betónové a mazaninové plochy, liaty asfalt | PU podlahový náter FLOORTEC ELF847 nariedený cca 20% vodou | PU podlahový náter FLOORTEC ELF 847 | PU podlahový náter FLOORTEC ELF 847 | 2K PUR podlahový lak FLOORTEC lesklý 845 alebo 2K PUR podlahový lak FLOORTEC matný 844 |
| neošetrené, savé podlahové plochy vonku, napr. betónové a mazaninové plochy | 2K Aqua - epoxi základ 873 |  |  |  |
| neošetrené, slabo savé popr. nesavé podlahovej plochy, napr. zhustené betónové a mazaninové plochy vonku a vnútri |  |  |  |  |
| vhodné nátery, vonku a vnútri |  |  |  |  |

1) Pre ďalšie stvárnenie povrchu plochy môžu byť do čerstvého konečného náteru vsypané dekoračné čipsy FLOORTEC 843. Túto plochu dodatočne zabezpečiť uzatváracím náterom 2K PUR podlahovým lakom FLOORTEC matným 844 popr. 2K PUR podlahovým lakom FLOORTEC lesklým 845. Dbať na ďalšie informácie v časti "Upozornenie".

2) Odporúčame pre ľahšie čistenie a zvýšenie odolnosti u svetlých alebo intenzívnych farebných odtieňoch z   farebného systému Brillux  prepracovať farebné plochy bezfarebným, 2-komponentným PUR uzatváracím náterom. Dbať na ďalšie údaje v časti "Upozornenie".

Systémový postup s PU podlahovým náterom FLOORTEC ELF 8 4 7, protišmykový R 10

Zodpovedá protišmykové triede R 10 podľa DIN 51   130 a BGR 181, osvedčenie o skúške č 12 6339-S/11

| Podklady | Základný náter | Medzi náter | Konečný náter | Uzatvárací náter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| neošetrené, savé podlahové plochy vo vnútri, napr. betónové a mazaninové plochy, liaty asfalt | PU podlahový náter FLOORTEC ELF 84 7 nariedený cca 20% vodou Spotreba: cca 150 ml / m 2 | PU podlahový náter FLOORTEC ELF 84 7 Spotreba: cca 200 ml / m 2 | PU podlahový náter FLOORTEC ELF 84 7 Spotreba: cca 200 ml / m 2 s Dekoračnými čipsami FLOORTEC 843 Spotreba: cca 40 g / m 2 | 2K PUR podlahový lak FLOORTEC matný 84 4 s 3 hm.% Safe-Step FLOORTEC 841 Spotreba: cca 100 g / m 2 |
| neošetrené, savé podlahové plochy vonku, napr. betónové a mazaninové plochy | 2K Aqua - epoxi základ 873 Spotreba: cca 140 g / m 2 |  |  |  |
| neošetrené, slabo savé popr. nesavé podlahové plochy, napr. zhustenéj betónové a mazaninové plochy, vonku a vnútri |  |  |  |  |
| vhodné nátery, vonku a vnútri |  |  |  |  |

Systémový postup s   PU podlahovým náterom FLOORTEC ELF 847, s armovaním

Trhliny preklenujúca prevedenie s Elastickou tkaninou 1566

| Podklady | Základný náter | Armovanie | Medzi náter a konečný náter 1) | Uzatvárací náter 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| neošetrené, savé podlahové plochy vo vnútri, napr. betónové a mazaninové plochy, liaty asfalt | P U podlahový náter FLOORTEC ELF 84 7 nariedený cca 20% vodou | podľa potreby čiastočné alebo úplné armovanie Elastickú tkaninou 1566, vloženú do P PU podlahového náter u FLOORTEC ELF 84 7 | zakaždým PU podlahový náter FLOORTEC ELF 84 7 | 2K PUR podlahový lak FLOORTEC lesklý 845 alebo 2K PUR podlahový lak FLOORTEC matný 844 |
| neošetrené, savé podlahové plochy vonku, napr. betónové a mazaninové plochy | 2K Aqua - epoxi základ 873 |  |  |  |
| neošetrené, slabo savé popr. nesavé podlahovej plochy, napr. zhustené betónové a mazaninové plochy, vonku a vnútri |  |  |  |  |
| vhodné nátery, vonku a vnútri |  |  |  |  |

1) Pre ďalšie stvárnenie povrchu plochy môžu byť do čerstvého konečného náteru posypané Dekoračné čipsy FLOORTEC 843. Túto plochu dodatočne opatriť uzatváracím náterom 2K PUR podlahovým lakom FLOORTEC matným 844 popr. 2K PUR podlahovým lakom FLOORTEC lesklým 845. Dbať na ďalšie informácie v časti "Upozornenie".

2) Odporúčame, pre ľahšie čistenie a zvýšenie odolnosti, pri farebných odtieňov z   farebného systému Brillux, prepracovať farebné plochy bezfarebným, 2-komponentným PUR uzatváracím náterom. Dbať na ďalšie údaje v   oddielu "Upozornenie".

Upozornenie:

Dodržanie ochranných opatrení:

Aj pri spracovaní lakov s   nízkou úrovňou škodlivín je nutné dodržiavať bežné ochranné opatrenia. Chrániť pred deťmi. Pri striekaní používať kombinovaný filter A2/P2, pri brúsení prachový filter P2. Počas a po spracovaní zabezpečiť dôkladné vetranie. Počas práce nejesť, nepiť a nefajčiť. Pri vniknutí do očí alebo styku s   pokožkou okamžite dôkladne vymyť vodou. Zabrániť úniku do kanalizácie, povodia alebo krajiny.

Na plochu použiť jednu šaržu

Nátery súvisiacich plôch vykonávať len materiálom jednej šarže popr. jedného vy hotovení (tónovanie).

Kontakt so zmäkčovadlami:

Náter nesmie prísť do kontaktu s   umelou hmotou obsahujúcou zmäkčovadlá napr. profily, tesnením a pneumatikami.

Prevedenie v   brilantných popr. intenzívnych farebných odtieňoch:

Brilantné, čisté intenzívne farebné odtiene, napríklad v pásme žltej, oranžovej, červenej, purpurovej      a žltozelené, majú z dôvodu  pigmentácie nižšiu kryciu schopnosť. Pri kritických farebných odtieňoch v týchto oblastiach odporúčame pre prvý náter použiť zladený základný farebný odtieň (Basecode) s plnou krycou schopnosťou. Okrem toho môže byť na základnú skladbu náteru potrebné naniesť ďalšie vrstvy

Uzatvárací náter farebných plôch:

U svetlých alebo brilantných farebných odtieňoch sa môžu znečistenia a stopy opotrebovania skôr zobraziť ako u tlmených farebných odtieňoch. Na ochranu pred predčasným znečistením a pre zlepšenie čistiace schopnosti a zvýšenie odolnosti farebných plôch odporúčame naniesť dodatočne bezfarebný uzatvárací náter 2K-PUR lak FLOORTEC matný 844 alebo 2K - PUR lak FLOORTEC lesklý 845.

Stvárnenie dekoračnými čipsami:

Dodatočným pridaním dekoračných čipsov FLOORTEC 843 a 2K - PUR laku FLOORTEC matného 844 popr. 2K - PUR laku FLOORTEC lesklého 845 sa okruhmi použitie tohto podlahového náteru nerozširujú. Dekoračnými čipsami a bezfarebným lakom ošetrené plochy majú vlastnosti príslušného bezfarebného uzatváracieho náteru. Nie sú zásadne pojazdní a sú vhodné iba pre oblasti so stredným zaťažením (jednoduché pochôdzne zaťaženie).

Optické poškodenie

Látky obsahujúce organické substancie a chemikálie (napr. čaj, káva, červené víno, rastlinné časti a listy a rovnako tak dezinfekčné prostriedky a kyseliny atď.) môžu viesť k zmenám farby náteru. Funkčnosť nie je týmito optickými zmenami ovplyvnená.

Nepoužívať na:

Nepoužívať na pojazdové plochy a podlahovej plochy sa stojaci vodou popr. s dlhodobým vlhkostným zaťažením. PU podlahový náter FLOORTEC ELF 847 nie je stavebné izoláciou podľa DIN 18195

Liaty asfalt

Plochy z   liateho asfaltu - zásadne len vo vnútri - musí byť pred náterom minimálne 6 mesiacov staré. Musí zodpovedať minimálnej triede tvrdosti IC 15. Okrem toho musí byť vylúčená deformácia pôsobením teplotných vplyvov, napr. slnečným žiarením alebo mechanickým zaťažením.

Čistenie protišmykových náterov

Protišmykové nátery zvyšujú bezpečnosť, sú však na základe zvýšenej hrubosti citlivejšie na znečistenie a v porovnaní s   hladkými povrchmi nie tak ľahko čistiteľné.

Úžitkové trvania

Uzatváracie nátery a nátery na podlahovej plochy podliehajú úžitkovo podmienenému opotrebeniu. Individuálne úžitkové trvanie je podstatne závislé na sile vrstvy a intenzite záťaže.

Čistenie a údržba

Pre čistenie a údržbu PU podlahového náteru FLOORTEC ELF 847 je k   dispozícii zvláštny manuál.

Ďalšie údaje

Dbajte na ďalšie údaje v   technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je Vám k   dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

- 2K Aqua - epoxi základ 873

- Elastická tkanina 15 6 6

- 2K - PUR lak FLOORTEC matný 844

- 2K - PUR lak FLOORTEC lesklý 845

- Dekoračné čipsy FLOORTEC 843

- Safe - Step FLOORTEC 841

Poznámka:

Tento technologický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej  práci a dlhoročných praktických skúsenostiach.Naše technické aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, prípadne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitie na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatných prípadoch platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaniach nového technologického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť.

Platnosť: 01.09.2011

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk