|  | Univerzální dezinfekční prostředek 542 |
| --- | --- |
|  | speciální koncentrát s fungicidním a algicidním účinkem, vodou ředitelný, bezbarvý, pro vnějšek i vnitřek |

| Vlastnosti: Vodou ředitelný, bezbarvý prostředek (koncentrát) s fungicidním a algicidním účinkem, pro ošetření ploch očištěných od napadení houbami a řasami. Výtrusy, které po očištění zůstanou, budou zničeny. Použití: Pro účinnou sanaci houbami a řasami napadených ploch (po očištění a proschnutí podkladu). Plochy ošetřené Univerzálním dezinfekčním prostředkem 542 jsou ideálním podkladem pro nátěry konzervačním filmem jako prevence vzniku plísní a řas. Použitelný venku i uvnitř např. na omítky, beton, vláknitý cement, kabřinec, vápenopískové zdivo, sádrokarton, intaktní nátěry, Raufaser. Popis materiálu: Barevný tón: bezbarvý Báze: vodový mikrobiocidní roztok Koncentrace účinných látek: Obsahuje 50 g/l čtyřkové sloučeniny amoniaku, Benzyl-C12-16- alkyldimetyl, chloridy (jako koncentrát) BAuA: Reg. č. N-13176 BAG: Reg. č. CHZN0856 Hustota: cca 1,0 g/cm3 Balení: 1 l, 5 l umělohmotná láhev (koncentrát) Zpracování: Míchací poměr: 1 díl Univerzálního dezinfekčního prostředku 542 na 2 díly vody | Ředění: Ředit pouze v uvedeném míchacím poměru s vodou. Tónování: Netónovat. Snášenlivost: Nemíchat s jinými druhy materiálů. Nanášení: Univerzální dezinfekční prostředek 542 sytě vtírat štětkou na očištěnou suchou plochu. Následně neomývat. Spotřeba: cca. 50 – 70 ml/m2 koncentrátu cca. 150 - 200 ml/m2 impregnačního roztoku na jeden nátěr. Přesnou spotřebu je možné zjistit pomocí zkoušky na daném podkladu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Po ukončení práce okamžitě vyčistit vodou. Doba schnutí: (při 20°C, 65% rel. vlhkosti): Přetíratelné po dostatečném proschnutí podkladu, nejdříve po 24 hodinách. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu je nutno počítat s delší dobou schnutí. Během schnutí dbát na dobré větrání/ odvětrání. | Skladování: V chladu a chránit před mrazem. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Upozornění: Dráždí oči a kůži. Bezpečnostní pokyny: Chránit před dětmi. Používat pouze v dobře větraných prostorách. Používat vhodné ochranné rukavice. Při zasažení očí, oči důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem. Při požití okamžitě vyhledat lékaře a předložit mu balení nebo etiketu. Třída ohrožení vody: WGK 3, dle VwVwS. Kód odpadu č.: 07 04 99 Kód výrobku: Nepřidělen. Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Mikroorganismy z napadených ploch důkladně odstranit např. vysokotlakým čištěním, ručním omytím nebo mechanicky (za mokra). Napadení plísní uvnitř odborně odstranit s ohledem na „Návod na sanaci plísně“ (vydáno Spolkovým úřadem pro životní prostředí). Očištěná místa odborně fluátovat. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

DBEJTE NA BEZPEČNÉ POUŽITÍ. PŘED POUŽITÍM PŘEČTĚTE INFORMACE O VÝROBKU A OZNAČENÍ.

| Podklady | Dezinfekce | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- |
| intaktní napadené podklady, např. omítky, beton, kabřinec a vápenopískové zdivo, intaktní fasádní nátěry | Univerzální dezinfekční prostředek 542 po předchozí přípravě podkladu sytě nanášet – vtírat (následně neomývat) | dle požadavku a výběru barvy a omítky s fungicidním účinkem |

| Upozornění: Očištěné podklady musí být před nanesením Univerzálního dezinfekčního prostředku 542 dostatečně suché (1 den schnutí je často nedostačující). Během zpracování a schnutí zajistit dostatečné větrání a odvětrání. Výrobek se nesmí dostat do přímého styku s potravinami. Nepoužívat jako přídavek pro následné fungicidní/algicidní vybavení barev a omítek. Dbát na další údaje v technologických listech příslušných konečných nátěrů. | Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux. | Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 16.11.2011 |
| --- | --- | --- |

DBEJTE NA BEZPEČNÉ POUŽITÍ. PŘED POUŽITÍM PŘEČTĚTE INFORMACE O VÝROBKU A OZNAČENÍ.