Technický list

Lacryl 246

/Lacryl Allgrund 246/

vodou  riediteľný základný náter  pre vnútorné i vonkajšie použitie

Vlastnosti:

Univerzálny základ 246 je vodou riediteľný, ľahko spracovateľný. Základový náter nezapácha, je rýchloschnúci, počasiu odolný a má vynikajúcu priľnavosť.

Okruhy použitia:

Ako spojovací základ napríklad na umelé živice, staré nátery, zinok a podfarbené plochy.

Opis materiálu:

Farebný tón: 0095 biela, 7106 šedá, 8101 červenohnedá.

Stupeň lesku: matná

Spojivo:

vodou riediteľný polyakrylát

Balenie: 750 ml, 2,5 l, 0095 aj v 10 l balení

Spracovanie:

Univerzálny základ 246 sa môže nanášať valčekom, štetcom a airles striekaním. Zvlášť vhodné sú štetce s prírodnými vláknami.

Bezvzduchový nástrek:

Tlak: cca 150 bar

Veľkosť trysky: 0,33 - 0,38 mm

Viskozita: / výpustný kelímok pri tryske 4 mm /: 200s

Počet krížových ťahov: 1

Riedenie: Ak je treba riediť vodou / do cca 5% /.

Vhodné tónovacie farby: Všetky farby možno miešať navzájom.

Priemerná spotreba: / na 1 náter / cca 90 - 120 ml / m2

Vhodná teplota na nanášanie: Nespracovávať pri teplotách vzduchu a objektu pod +5 ° C.

Doby schnutia: / pri 20 ° C, 65% vlhkosti / Pretierateľné po cca 2 - 3 hodinách, chladné počasie a

vysoká vlhkosť vzduchu spomaľuje schnutie.

Skladovanie:

V chlade a suchu, v dobre uzavretých nádobách.

VbF: odpadá

GGVS: odpadá Page 2

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý a nosný. Nenosné podkladovej vrstvy bezo zvyšku odstrániť. Staré neporušené

olejové a lakové nátery naleptat a prebrúsiť. Železo zbaviť hrdze. Zinok odmastiť amoniakálnom čistiacim prostriedkom.

(roztokom amoniakového umývacieho prostriedku (10 l vody + 0,5 l amoniaku + 2 viečka umývacieho prostriedku napr. Prill ... s použitím plastovej tkaniny.)

Hliník odmastiť nitro riedidlom.

Impregnácia:

Rozmerovo stále aj nestále prvky vo vonkajšom prostredí impregnovať Holziprägnier-Grund 550.

Základový a medzináter: Podľa potreby 1 - 2x Lacryl Allgrund 246.

Oceľové prvky:

Opatřit najprv základovým antikoróznym náterom Haftgrund 850.

Konečný náter:

Podľa potreby hornými krycími lakmi: Lacryl seidenmatt-Lack 270

Lacryl Glanzlack 275

Lacryl Fenster-Lack 273

Deck-Farbe 871

Poznámka:

Tento lak, neobsahujúce škodliviny dostal značku ekologický výrobok, pretože vyhovuje podmienkam RAL-UZ 12a. Neobsahuje škodliviny, ktoré sú zapísané na zozname obzvlášť nebezpečných látok, neobsahuje pigmenty na báze olova, kadmia, chrómu VI a ich zlúčenín, áno iné toxické kovy, rovnako ako ostatné prchavé organické zlúčeniny, ktoré by prekročili 10 váhových percent. Aj pri spracovaní tohto laku sú dodržané bežné ochranné opatrenia. Všetky údaje a hodnoty sú produktom intenzívnych vývojových prác a dlhoročných skúseností. Naša technická aplikačné odporúčania ústnej i písomná, ktoré dávame kupujúcim, eventuálne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať.

V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky. Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. V prípade Vášho záujmu Vám naši odborníci radi poradia a odporučí vhodný náterový systém.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk