+

Technický list

Impredur 835

/Impredur Grund 835/

bez aromatických uhľovodíkov, bez zápachu, difúzna, pre vonkajšie a vnútorné použitie

Vlastnosti:

Základ na alkydovo-živicovej  báze bez aromatických uhľovodíkov, bez zápachu, prepúšťa vodné pary a reguluje vlhkosť. Matná, ľahko tixotropná, s vynikajúcou priľnavosťou. Vyznačuje sa obzvlášť dobrou plnivosťou a krycou schopnosťou a je veľmi ľahko spracovateľná.

Použitie:

Ako základ pre prvotné nátery a medzinátery na drevené diely z listnatého a ihličnatého dreva, napríklad na okná, dvere, drevené obloženie. Okrem toho tiež pre medzinátery na kovové plochy s intaktním základom popr. náterom a rovnako tak pre renováciu neporušených lakovaných náterov, pre vonkajšok a vnútro.

Opis materiálu:

Farebný tón: 0095 biely. Vo  farebnom systéme Brillux je možné namiešať množstvo ďalších farebných odtieňov.

Stupeň lesku: matný

Báza: alkydová živice s obsahom rozpúšťadiel, pigmentovaná

Bod vzplanutia: +41 ° C

Hustota: cca 1,26 g / cm 3

Balenie: 0095 biela: 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l,

Farebný systém: 750 ml, 2,5 l,

Spracovanie:

Riedenie:

V prípade potreby, pre náter štetcom a valčekom riediť riedidlom AF 631. Pre striekanie špeciálnym syntetickým riedidlom 915.

Tónovania: Všetky farebné odtiene sú medzi sebou navzájom miešateľné.

Znášanlivosť: Miešať len sa rovnorodými av tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie: Impredur základ 835 môže byť nanášaný štetcom, valčekom a striekaním.

Spotreba: cca 90-110 ml / m 2 pre náter. Presnú spotrebu je možné zistiť pomocou testu na danom podklade.

Teplota spracovania: Nespracovávať pod teplotu +5 ° C vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia: Po použití ihneď riedidlom AF 631 alebo rýchlo čističom štetcov 111.

Doba schnutia: (pri 20 ° C, 65% relatívnej  vlhkosti): Povrchovo suché po cca. 2 hodinách, nelepivé po cca. 6 hodinách. Ďalej pretierateľný po cca. 24 hodinách. Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu je nutné počítať s dlhšou dobou schnutia.

Skladovanie:V chlade a suchu. Otvorené balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

Upozornenie na nebezpečenstvo: zápalný. V povodí môže spôsobiť dlhodobo škodlivé účinky.

Bezpečnostné upozornenie: Chrániť pred deťmi. Zabrániť úniku do kanalizácie. Používať iba v dobre vetraných priestoroch. Pri požití okamžite privolať lekára a predložiť mu balenie alebo etiketu. Nevdychovať hmlu vzniknutú striekaním. Zabrániť úniku do životného prostredia. Dodržiavajte osobitné oznámenie v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Trieda ohrozenia vody: 1 dle VwVwS

Kód výrobku: M-GP02 Platí údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Údaje pre striekanie:

| Metoda | Otvor trysky mm/couly | Uhol nástreku | Tlak v baroch | Riedenie | Viskozita* | Krížový postup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nízkotlaké | 1,8 mm |  |  | cca. 8% | cca. 30 s | 11/2 |
| Vysokotlaké | 1,5 mm |  | 3,5 – 4,0 | cca. 8% | cca.30 s | 11/2 |
| Airless | 0,013–0,015“ 0,33-0,38 mm | 40° - 80° | cca. 160 | cca. 5% | cca. 80 – 90 s | 1 |

* Merané výtokovým téglik podľa DIN 53 211 pri 4 mm a 20 ° C. Údaje pre riedenie sú len orientačné. Platná je nastavenie na DIN sekundy.

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a nesmie obsahovať nesúdržné častice. Obsah vlhkosti nesmie podľa DIN 18 363 pri ihličnatých driev prekročiť 15%, pri listnatých driev 12%. Živicové a lepivé mastné drevené plochy umyť nitro riedidlom 456, pozadie nechať dobre odvetrať. Zvetrané / zašednuté drevo obrúsiť až na nosnú vrstvu. Dodržiavať zásady konštruktívnej ochrany dreva. Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktní a nevhodné nátery dôkladne odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať. Podklad podľa požiadaviek upraviť a príp. základov resp. impregnovať. Pozri tiež BFS list č 3, č 18, odsek 3 a 4 a rovnako tak VOB diel C, DIN 18 363, odsek 3.

Impregnácia:

Neošetrené rozmerovo stále a rozmerovo nestále, popr. obmedzene rozmerovo stále drevené diely vonku, v prípade požiadavky, resp. ak je to potrebné na základe druhu dreva, ošetriť drevo impregnačným základom Impredur 550 alebo bez aditívnych prísad bezfarebnou lazúrou na drevo 620. Pozri tiež BFS list č 3 a č 18, odsek 5.1.

Základný náter a medzináter

Impredur základ 835

Konečný náter

Podľa stavebných dielov, požiadaviek a výberu ďalší postup alkydy - alebo akrylo-živicovými  lakmi alebo disperznými náterovými látkami.

Upozornenie:

Je potrebné dať pozor na dostatočnú silu náteru, aby sa zabránilo prenikaniu vode rozpustných látok uvoľňujúcich sa z dreva. Podľa druhu dreva a stavebného dielu prípadne dvakrát základov. Vnútorné plochy nábytku a skrine vzhľadom k možnému zápachu nelakovať alkydovo-živicovými  lakmi.

U Coil Coatingu, práškových lakov a 2 komponentných náterov a rovnako tak eloxovaného hliníka odporúčame základov zásadne 2K epoxidovým spojovacím základom 855.

Dbať na ďalšie údaje v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je Vám k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Drevo impregnačný  základ Impredur 550, Lazúra na drevo 620

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných skúsenostiach. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim,

prípadne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitie na vlastnú zodpovednosť výrobky sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. 12.05.2003

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk