Technický list

MP - silnovrstvý základ 227

/Multigrund 227/

protikorózny, spojovací, silnovrstvý,  pre vonkajšie a vnútorné použitie

Vlastnosti:

Rýchlo schnúci, spojovací, 1-komponentný, zinkovo fosfátový základ s protikoróznymi účinkami na báze kopolyméru živice. Matný, silnovrstvý, použiteľný na základe DB-TL 918 300, list 75. Poveternostne odolný v systéme s napr. MP - silnovrstvým náterom 229 alebo alkydy-živicovými laky Brillux. S dobrou mechanickou odolnosťou a tepelnou odolnosťou do + 60 ° C (suché teplo).

Okruhy použitia:

Ako silnovrstvý základ s protikoróznou ochranou na železné a oceľové podklady, špeciálne v systéme s MP - silnovrstvým náterom 229, ale aj so všetkými alkydy - živicovými laky Brillux. Okrem toho je tiež vhodný ako univerzálny spojovací základ na staré laky a neželezné kovy, napr zinok, pozinkovanú oceľ, hliník a rovnako tak na pretierateľné umelé hmoty (podľa BFS tech.listu č 22). Ako základný náter a medzináter, pre vonkajšok a vnútro, napríklad na halové konštrukcie, mosty, stožiare, zábradlia, žeriavy, potrubie, obklady stien a stropov.

Opis materiálu:

Štandardné farebné tóny:

Všetky údaje k štandardným farebným tónom a veľkostiam balenia sú zhrnuté v tabuľke na následné stránke.

Stupeň lesku: matný

Skladba materiálu: na báze kopolyméru živice, obsahujúce rozpúšťadlá

VOC: EÚ limitné hodnoty pre tento výrobok (Kat A / i): 600 g / l (2007) / 500 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje max 500 g / l VOC.

Bod vzplanutia: + 25 ° C

Hustota: cca 1,42 - 1,53 g / cm 3 (v závislosti na farebnom odtieni)

Balenie: pozri. tabuľka strana 2

Spracovanie:

Riedenie:

Pri silnovrstvom  použití spracovávať nezriedené. V prípade potreby riediť špeciálnym umelo živicovým  riedidlom 915. Prídavok riedidla max 5 obj%.

Tónovania:

Všetky farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné.

Znášanlivosť:

Miešať iba sa rovnorodými av tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie:

MP - silnovrstvý základ 227 môže byť nanášaný náterom, valčekom a Airless striekaním. Pred spracovaním dôkladne premiešať.

Spotreba:

cca 120 ml / m 2 resp. 180 g / m 2 pre náter (pri hrúbke suchej vrstvy cca 40 - 50 mikrometrov).

cca 210 ml / m 2 resp. 320 g / m 2 na vrstvu pri nanášanie Airless striekaním (vrátane 20% striekacie straty pri hrúbke suchej vrstvy 80 mikrometrov). Presná spotreba sa určí skúšobným náterom na danom podklade.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití špeciálnym umelo živicovým riedidlom 915 alebo rýchločističom štetcov 111.

Schnutia:

(Pri +20 ° C a 65% rel. Vlhkosti):

Zaschnuté po cca 1 hodine. Pretierateľné MP - Silnovrstvým náterom 229 po cca 4 - 5 hodinách, alkydopryskyřičnými laky po cca. 24 hodinách. Plné preschnutí si vyžaduje v závislosti na sile vrstvy a teplotu niekoľko dní.

Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie:

V chlade a suchu. Načaté balenia dobre uzavrieť.

Deklarácia:

Upozornenie:

Obsahuje 2-ónoxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Upozornenie na nebezpečenstvo: Horľavý. Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Štandardné farebné odtiene a veľkosti balenia

| Scala č. | Označenie | 2,5 l | 14 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 0095 biely | • | • |
| 27.12.24 | 8101 červenohnedý | • | • |
| 87.03.18 | 7106 šedý | • | • |

Bezpečnostné pokyny:

Zabráňte úniku do životného prostredia. Pri vyžiadanie osobitných pokynov - viď. bezpečnostný list. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte len v dobre vetraných 	priestoroch. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte balenie alebo etiketu. Nevdychujte hmlu vzniknutú striekaním. Zabráňte úniku do kanalizácie.

Trieda ohrozenia vody:

WGK 2, podľa VwVwS.

Kód výrobku: M-GP04.

Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Údaje pre striekanie Airless:

| Zpôsob | Vrtanie trysky mm/couly | Úhol trysky | Tlak v baroch | Riedenie | Křížový postup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Airless | 0,018 – 0,026“ 0,45 - 0,66 mm | 50°- 80° | cca 180 | silnovrstvove, neriedené | 1 |

1

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez deliacich častíc. Kovové podklady odmastiť a odrezit. Valcovacie kôru a vrstvu okují dôkladne odstrániť. Zinok a pozinkované plochy očistiť v amoniakálnej smáčecí kúpeli (podľa BFS tech. Listu č 5). Hliník odmastiť Nitro riedidlom. Umelé hmoty předupravit podľa BFS tech. listu 22. Intaktné Základný náter z výroby, resp. staré intaktné nátery odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktní a nevhodné nátery odstrániť. Intaktné staré nátery dôkladne obrúsiť. Podklad předupravit podľa požiadavky. Dbať na VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.

Základný náter a medzináter

Podľa druhu stavebného dielu, požiadavky a výberu MP - Silnovrstvým základom 227 a / alebo laky pre konečné nátery.

Konečný náter

Podľa druhu stavebného dielu, požiadavky a výberu ďalší postup v systéme s MP - silnovrstvým náterom 229 alebo alkydy-živicovými alebo akryl-živicovými lakmi.

Upozornenie:

MP - silnovrstvý základ 227 nepoužívať na nátery vykurovacích rúr a telies. Pre základný náter dreva odporúčame použiť Impredur základ 835. Na vnútorné plochy nábytku a skríň nepoužívať z dôvodu možného zápachu alkydy - živicové laky.

U CoilCoatingu, práškových lakov a 2K náterov a rovnako tak eloxovaného hliníka odporúčame základov zásadne 2K - epoxidovými spojovacím základom 855.

Dbať na údaje uvedené v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie sú k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

MP - silnovrstvý náter 229

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technologického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju

platnosť. Stav 02.01.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk