Technický list 822

Impredur Venti lak 822

(Impredur Ventilack 822)

bez aromátov, so slabým zápachom, hodvábne lesklý,

regulujúci vlhkosť, pre exteriéry aj interiéry

Vlastnosti:

Špeciálny vysokokvalitný lak z alkydovej živice, so slabým zápachom. Hodvábne lesklý, odolný proti vplyvom počasia, priľnavý, pevný, regulujúci vlhkosť. Má vysoko-krycie schopnosti, dobre prekrýva hrany, je ľahko spracovateľný. Vlhkosť z dreva môže vydifundovať pri súčasnej ochrane dreva pred ďalším zachytávaním vlhkosti. Impredur Venti lak 822 sa môže v prípade potreby objednať aj v Protect kvalite - z pracovnej strany vybavený konzervačným filmom proti napadnutiu riasami a hubami.

Oblasti použitia:

Pre medzinátery, základné, aj konečné nátery odolné proti poveternostným vplyvom, regulujúce vlhkosť, vhodné na rozmerovo stále resp. obmedzene stále drevené časti ako napr. okná, vonkajšie dvere, okenice- aj sklápacie, strešné podhľady atď. Zloženie náteru overené podľa DIN EN 927-2. Ďalej je vhodný pre hodvábne lesklé vonkajšie nátery na základovaných kovových plochách ako aj na renováciu intaktných lakových náterov. Na vlhkom zaťažené, obmedzene stále drevené časti v exteriéri odporúčame použiť Impredur Venti lak 822 v Protect kvalite (dbať na ďalšie údaje v časti „Upozornenie“).

Popis materiálu:

Štandardný farebný odtieň: 0095 biely. Pomocou farebnej vzorkovnice Brillux je možné namiešať množstvo ďalších farebných odtieňov.

Stupeň lesku: hodvábne lesklý

Základ materiálu: alkydová živica, obsahujúca rozpúšťadlá, pigmentovaná

VOC (nestále organické zlúčeniny): hraničná hodnota pre tento produkt stanovená EÚ (kat. A/d): 400g/l (2007)/ 300 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 300g/l VOC.

Teplota vzplanutia: +56 °C

Hustota: cca 1,27 g /cm 3

Balenie: 0095 biely: 375 ml; 750 ml; 2,5 l; 10 l

farebný systém: 750 ml; 2,5 l; 10 l

Spracovanie:

Riedenie: Neriediť.

Tónovanie:

Všetky farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné.

Znášanlivosť:

Miešateľné len s materiálmi rovnakého druhu a s materiálmi na to určenými v tomto technickom liste.

Nanášanie:

Impredur Venti lak 822 sa môže nanášať štetkou a valčekom.

Spotreba:

Cca 90 -110 ml/m2 na 1 náter. Presná spotreba sa zistí skúšobným nanesením na daný objekt.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 °C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití, pomocou Riedidla AF 631 alebo Rýchločističa na štetce 111.

Schnutie (pri +20 °C a 65% rel. vlhkosti):

Na dotyk suché po cca 2 hodinách, nelepivé po cca 6 hodinách, pretierateľné po cca 12 hodinách. Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade a suchu, chrániť pred mrazom. Načaté balenia dobre utesniť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK trieda 1, podľa vlastného stupňovania VwVwS.

Kód výrobku: M-LL01. Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a bez deliacich častíc. Obsah vlhkosti podľa BFS technického listu č. 18 nesmie prekročiť 15 %  pri rozmerovo stálych resp. obmedzene stálych stavebných častiach a pri nestálych častiach 18 %.  Živicové a lepkavo-mastné drevené plochy treba umyť Nitro riedidlom 456, plochy nechať dobre vyvetrať. Je potrebné odskúšať vhodnosť, nosnosť a priľnavosť už existujúcich náterov. Nepriľnavé a nevhodné nátery treba dôkladne odstrániť a podľa predpisov zneškodniť. Intaktné lakované nátery dôkladne obrúsiť. Podklad podľa potreby predupraviť základovaním a/alebo medzináterom. Dbať taktiež na VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.

Nátery na drevo v exteriéri

| Podklady | Základný náter 1) | Medzináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| rozmerovo stále neošetrené drevené časti: napr. okná a dvere | podľa potreby a výberu Impredur základ 835 alebo Impredur Venti lak 822 | podľa potreby a výberu Impredur základ 835 alebo Impredur Venti lak 822 | Impredur Venti lak 822 |
| obmedzene rozmerovo stále drevené časti, neošetrené: napr. taflovania s perom a drážkou (napr. strešné podhľady), záhradný nábytok, okenice |  |  |  |
| rozmerovo stále a obmedzene rozmerovo stále drevené časti, s intaktným starým lakovaním | na poškodené miesta Impredur základ 835 alebo Impredur Venti lak 822 |  |  |

1) Ak je to žiadané, resp. potrebné na základe druhu dreva a stavebného materiálu, treba vykonať ešte pred základovaním impregnáciu s Impregnačným základom na drevo Impredur 550. Ak sa nenanesie žiadna ochrana proti zmodraniu dreva, treba impregnovať s bezfarebnou Plošnou lazúrou 620, bez aditív. Poškodené miesta sa ošetrujú tak, ako je predpísané. Dbať taktiež na BFS technický list č. 18, ods. 7.

Nátery na drevo v interiéri

| Podklady | Základný náter 1) | Medzináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| drevené časti, drevené materiály, neošetrené | podľa potreby a výberu Impredur základ 835 alebo Impredur Venti lak 822 | podľa potreby a výberu Predlak Tix 120, Impredur základ 835 alebo Impredur Venti lak 822 | Impredur Venti lak 822 |
| drevené časti, drevené materiály, s intaktným starým lakovaním | na poškodené miesta Impredur základ 835 alebo Impredur Venti lak 822 |  |  |

1) Podľa potreby môže byť po základovaní v interiéri použitý na zatmelenie plôch napr. Lakovací tmel 518.

Nátery na železo/oceľ

| Podklady | Základný náter 1) 2) | Medzináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| železo/oceľ v exteriéri, neošetrené | podľa potreby 2x Multi základ 227 alebo Spojovací základ 850 | Impredur Venti lak 822 | Impredur Venti lak 822 |
| železo/oceľ v exteriéri, so základovaním z pracovnej strany | na poškodené miesta celoplošne Spojovací základ 850 alebo Multi základ 227 |  |  |
| železo/oceľ v exteriéri, s intaktným nosným starým lakovaním | na poškodené miesta Spojovací základ 850 alebo Multi základ 227 | podľa potreby a výberu Spojovací základ 850 alebo Impredur základ 835 |  |
| železo/oceľ v interiéri, neošetrené | podľa potreby Multi základ 227 alebo Spojovací základ 850 | podľa potreby a výberu Predlak Tix 120, Spojovací základ 850 alebo Impredur základ 835 |  |
| železo/oceľ v interiéri, so základovaním z pracovnej strany | na poškodené miesta Spojovací základ 850 alebo Multi základ 227 |  |  |
| železo/oceľ v interiéri, s intaktným nosným starým lakovaním |  |  |  |

1) Podľa potreby môže byť po základovaní v interiéri použitý na zatmelenie plôch napr. Lakovací tmel 518.

2) Pri CoilCoatingu, náteroch práškovým lakom alebo dvojzložkových náteroch, ako aj pri hliníku eloxuje, odporúčame dôkladne základovať pomocou výrobku 2K-epoxidový spojovací základ 855.

Nátery na zinok, pozinkovanú oceľ, hliník a tvrdený PVC

| Podklady | Základný náter 1) 2) | Medzináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| zinok, pozinkované časti, neošetrené | podľa potreby a výberu 2x 2K-Aqua-epoxidový-Primer 873 alebo 2K-epoxidový spojovací základ 855 | Impredur Venti lak 822 | Impredur Venti lak 822 |
| hliník, tvrdený PVC atď., neošetrené | podľa potreby a výberu 1x 2K-Aqua-epoxidový-Primer 873 alebo 2K-epoxidový spojovací základ 855 |  |  |
| intaktné, nosné staré lakovanie alkydovou živicou |  |  |  |
| intaktné nosné staré lakovanie disperzným lakom | na poškodené miesta 1-2x 2K-Aqua-epoxidový-Primer 873 alebo 2K-epoxidový spojovací základ 855 | podľa potreby a výberu Spojovací základ 850 alebo Impredur základ 835, alebo Predlak Tix 120 (iba v interiéri) |  |

1) Podľa potreby môže byť po základovaní v interiéri použitý na zatmelenie plôch napr. Lakovací tmel 518.

2) Pri CoilCoatingu, náteroch práškovým lakom alebo dvojzložkových náteroch, ako aj pri hliníku eloxuje, odporúčame dôkladne základovať pomocou výrobku 2K- epoxidový spojovací základ 855.

Upozornenia:

Žiadne vnútorné plochy nábytku

Vnútorné plochy nábytku a skríň nelakovať lakmi z alkydovej živice – kvôli možnému nepríjemnému zápachu.

Počiatočný lesk

Spočiatku relatívne vysoký lesk sa v závislosti od spôsobu techniky počas schnutia po niekoľkých dňoch zredukuje.

Oder pri mechanickom zaťažení

Pri intenzívnych a tmavých farebných odtieňoch nemožno pri silnom mechanickom zaťažení vylúčiť ľahký oder pigmentu. Funkčnosť náteru sa tým nenaruší. Zodpovedá to stavu techniky a nedá sa to reklamovať.

Pri použití na veľkých plochách v interiéri

Pre veľké plochy v interiéri (napr. na plochy stien a stropov) odporúčame kvôli pre kovy typickému zápachu prísad lakov z alkydovej živice použiť vodou riediteľné lakovacie systémy, napr. Hydro-PU-Tec hodvábne matný lak 2088. V prípade otázok vám je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Pri CoilCoatingu, lakovaní práškovým lakom a hliníku si všímať eloxovanie

Pri CoilCoatingu, náteroch práškovým lakom ako aj pri hliníku eloxuje, odporúčame dôkladne základovať pomocou výrobku 2K-epoxidový spojovací základ 855.

Vykonať medzibrúsenie

Medzi jednotlivými pracovnými krokmi odporúčame plochy vybrúsiť. Medzibrúsenie je nevyhnutné pri nanášaní „laku na lak“.

Prevedenie vo výrazných resp. intenzívnych farebných odtieňoch

Brilantné, čisté intenzívne farebné odtiene, napr. v oblasti žltej, oranžovej, červenej, purpurovej a žltozelenej majú nižšiu kryciu schopnosť podmienenú pigmentom. Pri kritických farebných odtieňoch v týchto oblastiach odporúčame celkový krycí prednáter zhodným odtieňom základnej farby (Basecode). Okrem toho môžu byť potrebné dodatočné nátery.

Ako „Protect kvalita“

Výrobok v Protect kvalite obsahuje konzervačný film proti napadnutiu riasami a hubami a preto sa má používať iba v exteriéri. Použité konzervačné prostriedky minimalizujú, resp. odďaľujú riziko napadnutia riasami alebo hubami. Odporúčame naniesť minimálne dva nátery.

Podľa súčasného stavu techniky však nemôže byť zaručená trvalá ochrana pred napadnutím riasami a hubami (pozri aj prospekt BFS č. 9, časť 6.1, posledný ods.).

Ďalšie údaje

Dbať na ďalšie údaje uvedené v technických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

- 2K-Aqua-epoxidový-Primer 873

- 2K-epoxidový spojovací základ 855

- Plošná lazúra 620

- Spojovací základ 850

- Impredur základ 835

- Impregnačný základ na drevo Impredur 550

- Multi základ 227

- Predlak Tix 120

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Aktuálna verzia je dostupná na internete.

Stav 18.02.2009

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancorart.sk ,  www.ancoraart.sk