Technický list

Lak na okná Lacryl 273

/Lacryl Fensterlack 273/

vodou riediteľný, ekologický, pachovo neutrálny, biely, vlhkosť regulujúci, pre vonkajšok aj vnútrajšok

Vlastnosti:

Vodou riediteľný, ekologický akrylátový lak. Lesklý, pachovo neutrálny, rýchlo schnúci, odolný a vlhkosť regulujúci. S vynikajúcou plnivosťou a krycou schopnosťou a rovnako tak veľmi dobrou krycou schopnosťou hrán.

Okruhy použitia:

Pre vlhkosť regulujúce medzinátery a konečné nátery na vonkajšok a vnútro, obzvlášť na rozmerovo stálej stavebné diely, napríklad na okná a vonkajšie dvere. Okrem toho použiteľný na základný náter neželezné kovové plochy a základný náter železo / oceľ (len pre vnútro).

Opis materiálu:

Farebný odtieň: 0095 biely

Stupeň lesku: lesklý

Skladba materiálu: čisto akrylátová disperzia

VOC: EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (kat. A / d): 150 g / l (2007) / 130 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje max 100 g / l VOC.

Obsiahnuté látky: čistá akrylátová disperzia, oxid titaničitý, voda, glykol, aditiva, konzervačné prostriedky

Hustota: cca 1,2 g / cm 3

Balenie: 750 ml, 2,5 l

Spracovanie:

Riedenie: V prípade potreby do cca. 5% vodou.

Tónovania: Max. do 10% lesklým lakom Lacryl PU 275.

Znášanlivosť: Nemiešať s inými druhmi materiálov.

Nanášanie: Lak na okná Lacryl 273 spracovávať prednostne náterom. Používať štetce so syntetickým vlasom.

Spotreba: cca 90 - 120 ml / m 2 na náter.

Presná spotreba sa určí skúšobným náterom na danom podklade.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití vodou.

Schnutia:  (pri +20 ° C a 65% rel. vlhkosti): Zaschnuté po cca ½ hodine. Nelepivé po cca 2 - 3 hodinách. Přepracovatelné po cca 15 hodinách. Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade a suchu, chrániť pred mrazom. Načaté balenia dobre uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS.

Kód výrobku: M-LW01.

Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez deliacich častíc. Vlhkosť nesmie podľa BFS tech.listu č.18 presiahnuť u rozmerovo stálych stavebných dielov 15% resp. obmedzene a rozmerovo nestabilných stavebných dielov 18%. Živičné a lepivé mastné drevené plochy umyť nitroriedidlom 456, plochy nechať dobre odvetrať. Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktní a nevhodné nátery úplne odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať. Podklad podľa požiadavky predupravit, základováním alebo medzinátermi. Pozri tiež VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.

Vonkajšie nátery na drevo

| Podklady | Základný náter 1) 2) | Mezináter 2) | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| rozmerovo stále a omedzené rozmerovo stále drevené stavebné diely, neošetrené: napr. okna a dvere, obklady s drážkami a pérami (napr. strešné podhľady) | Univerzálny základ Lacryl 246 alebo Impredur základ 835 | Univerzálny základ Lacryl 246 alebo Impredur základ 835 | Lak na okna Lacryl 273 |
| rozmerovo stále a obmezene rozmerovo stálé drevené stavebné diely s intaktným starým lakom | poškodené miesta Univerzálnym základom Lacryl 246 alebo Impredur základom 835 | Univerzální základ Lacryl 246 alebo Impredur základ 835 |  |

1) V prípade požiadavky resp. potreby na základe druhu dreva a stavebného dielu, je potrebné vykonať pred základným náterom náter impregnačný drevoimpregnačným základom Impredur 550. Ak nie je nanesená ochrana proti modraniu je možno impregnovať bezfarebnou ochrannou lazúrou 620 bez účinných látok. Poškodené miesta ošetrovať rovnako ako predpísané. Pozri tiež BFS tech. list č.18, odsek 7.

2) U bielych alebo svetle farebných náterov, pre zamedzenie prerazeniu farebných látok rozpustných vo vode použiť Impredur základ 835

Vnútorné nátery na drevo

| Podklady | Základný náter 1) 2) | Medzináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| drevené stavebné diely, drevené materiály, neošetrené | Univerzálny základ Lacryl 246 alebo Impredur základ 835 | Univerzálny základ Lacryl 246 | Lak na okna Lacryl 273 |
| drevené stavebné diely, drevené materiály s intaktným starým lakom | poškodené miesta Univerzálnym základom Lacryl 246 alebo Impredur základom 835 |  |  |

1) Pri bielych alebo svetle farebných náterov, pre zamedzenie prerazeniu farebných látok rozpustných vo vode použiť Impredur základ 835

2) Podľa potreby môže byť u vnútorných náterov po Základný náter použitý pre vytmelenie plochy napr Tmel Lacryl 259

Vnútorné nátery na železo / oceľ

| Podklady | Základný náter 1) 2) | Mezináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| železo/ocel, neošetrené | podľa požiadaviek Spojovací základ 850 alebo MP – Silnovrstvý základ 227 | Univerzálny základ Lacryl 246 | Lak na okna Lacryl 273 |
| železo/ocel, od výroby základované | poškodené miesta Spojovacím základom 850 alebo MP – Silnovrstvým základom 227 |  |  |
| železo/ocel, s intaktným, nosným starým lakom |  |  |  |

1) Podľa potreby môže byť vnútri po Základný náter použitý pre vytmelenie plochy napr Tmel Lacryl 259

2) U CoilCoatingu, práškových lakov a 2K náterov a rovnako tak eloxovaného hliníka odporúčame základov zásadne 2K Epoxi - spojovacím základom 855

Nátery na zinok, pozinkovanú oceľ, hliník, tvrdé PVC

| Podklady | Základný náter 1) 2) | Mezináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| zinok, pozinkované stavebné diely vonku a vo vnútry, neošetrené | podľa požiadavok a výberu Univerzálny základ Lacryl 246 alebo 2K Aqua – epoxi základ 873 | Lak na okna Lacryl 273 | Lak na okna Lacryl 273 |
| hliník, tvrdé PVC atd., vonku a vo vnútry, neošetrené |  |  |  |
| intaktné nosné nátery, vonku a vo vnútry | poškodené miesta 1 – 2x 2K Aqua – epoxi základom 873 alebo 2K Epoxi spojovacím základom 855 | Univerzálny základ Lacryl 246 |  |

1) Podľa potreby môže byť vnútri po Základný náter použitý pre vytmelenie plochy napr Tmel Lacryl 259

2) U CoilCoatingu, práškových lakov a 2K náterov a rovnako tak eloxovaného hliníka odporúčame základov zásadne 2K Epoxi - spojovacím základom 855

Upozornenie:

Aj pri spracovaní lakov s nízkou úrovňou škodlivín je nutné dodržať obvyklé ochranné opatrenia. Chrániť pred deťmi. Nevdychovať hmlu vzniknutú striekaním. Počas a po spracovaní zabezpečiť dôkladné vetranie. Pri vniknutí do očí alebo styku s pokožkou okamžite dôkladne vymyť vodou. Zabrániť úniku do kanalizácie, povodia alebo krajiny.

Odporúčame medzi jednotlivými pracovnými postupmi plochu zbrúsiť. Potrebné je medzi zbrúsené pri postupe "lak na lak".

Lak nesmie prísť do kontaktu so syntetickými látkami obsahujúcimi zmäkčovadlá, napr. tesniacimi profilmi / tesniacimi látkami. Používať profily bez zmäkčovadiel. Úložné plochy regálov, dosky stolov, sedací nábytok a rovnako tak mechanicky namáhané stavebné diely lakovať systémom alkydy-živicových lakov s obsahom rozpúšťadiel.

Dbať na údaje uvedené v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie sú k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

2K Aqua Epoxi základ 873

2K Epoxi spojovací základ 855

Impredur základ 835

Univerzálny základ Lacryl 246

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technologického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju

platnosť. Stav 09.09.2009

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk