Technický list 3499

Finish CreaGlas ELF 3499

/CreaGlas Gewebe-Finish ELF 3499/

bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, hodvábne matný, biely príp. farebný, odolný proti dezinfekčným prostriedkom, oteruvzdornosť za vlhka triedy 2, pre interiér

Vlastnosti:

Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s neutrálnym zápachom, dobre krycí disperzný náter so špeciálnou plnivosťou určenou pre nátery s CreaGlas tkaninou. Bez substancií spôsobujúcich zahmlievanie. Biely alebo farebný, pevný, difúzny, a odolný proti dezinfekčným prostriedkom podľa atestu B-3060/07.

Overené v systéme s CreaGlass tkaninou ako nehorľavý materiál trieda A2 podľa DIN 4102, podľa osvedčenia o skúške P-BWU03-l-16.4.41. Ďalej overené v systéme s CreaGlass tkaninou, Reliéf 3490 a Rapidvlies 1525 ako ťažko vznetlivý B1 podľa DIN 4102, podľa osvedčenia o skúške č. P-BWU03-l-16.5.144.

Oblasti použitia:

Vhodný špeciálne pre nátery s CreaGlas tkaninou. Ďalej pre hladké nátery vo vnútri, napr. na omietku (maltovej skupiny P II, P III ako aj P IV a, b, c), sadrokartón, intaktné disperzné farebné nátery ako aj Raufaser.

Popis materiálu:

Štandardné farebné odtiene: 0095 biely. Vo farebnom systéme Brillux možno namiešať aj svetlé farebné odtiene. ďalšie farebné odtiene na požiadanie.

Skladba materiálu: polyvinylacetát-kopolymér

Hustota: cca 1,25 – 1,33 g / cm 3

Klasifikácia podľa DIN EN 13 300:

- oteruvzdornosť za vlhka: trieda 2

- kontrastný pomer: trieda 2  pri 7 m2/l

- lesk: hodvábne matný

- maximálna veľkosť zrna: jemná

Balenie:

0095 biely: 15 l

farebný systém: 15 l

Spracovanie:

Riedenie:

V prípade potreby, v závislosti od savosti podkladu a stavu objektu riediť cca. 5 – 10 % s vodou.

Tónovanie:

Do max 20 % so Základnou a tónovacou farbou 951.

Znášanlivosť:

Miešať iba s materiálmi toho istého druhu na to určenými.

Nanášanie:

Finiš CreaGlas ELF 3499 možno nanášať štetkou aj valčekom.

Spotreba:

V systéme s CreaGlas tkaninou

cca 170 - 230 ml/m2 pre medzináter,

cca 130 – 150 ml/m2 pre konečný náter.

Na hladkých podkladoch

cca 130 – 150 ml/m2 na jeden náter.

Presná spotreba sa určí skúšobným náterom na danom objekte.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 °C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Vodou, okamžite po použití.

Schnutie (pri +20 °C a 65% rel. vlhkosti):

Suché a pretierateľné po cca 4-6 hodinách. Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade a chrániť pred mrazom. Načaté balenia dobre uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody (WGK): trieda 1, podľa vlastného stupňovania.

Kód výrobku: M-DF01.

Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvetov, hrboľatých vrstiev, bez deliacich častíc, koróziu podporujúcich prvkov alebo iných medzivrstiev, ktoré narúšajú spojenie. Je potrebné odskúšať vhodnosť, nosnosť a priľnavosť už existujúcich náterov. Nepriľnavé a nevhodné nátery dôkladne odstrániť a podľa predpisov zneškodniť. Glejové farby dôkladne umyť. Intaktné olejové a lakové nátery vylúhovať, dôkladne obrúsiť a očistiť. Miesta nevhodné pod náter ako obklady stien vrátane zvyškov lepidla a makulatúry odstrániť bezo zvyšku. Očistené miesta odborne fluátovať. Podklad podľa potreby predupraviť základovaním a/alebo mezináterom. Dbať taktiež na VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.

| Podklady | Základný náter | Mezináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| CreaGlas tkanina, neošetrené |  | Finiš CreaGlas ELF 3499 | Finiš CreaGlas ELF 3499 |
| sklenená tkanina s intaktným, matným náterom |  | v závislosti od stavu objektu a kvality podkladu Finiš CreaGlas ELF 3499 |  |
| sklenená tkanina s intaktným, nesavým príp. slabo savým náterom, napr. lakovacie alebo lesklé disperzné farebné nátery | v prípade potreby Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| sklenená tkanina s intaktným, dvojkomponentným náterom, napr. 2K-akrylátový náter CreaGlas | 2K-Aqua-epoxidový-Primer 873 |  |  |

Upozornenia:

Náter na sadrokartón spájajúci vlasové trhliny

Ak sa vyžaduje náter na spojenie vlasových trhlín na sadrokartón, je potrebné plochu celoplošne vystužiť napr. pomocou Rapidvlies 1525, podľa VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.2.1.2

Zmeny zafarbenia sadrokartónu

V prípade nebezpečenstva prenikania zažltnutí pri neošetrenom sadrokartóne je potrebné naniesť dodatočnú vrstvu krycieho náteru podľa BFS- návodu č.12, časť 2. Podľa stavu podkladu sú na to vhodné napr. Aqualoma ELF 202, Izolačný náter 924, alebo 2K-Akrylátový náter 3471. Pre presnejšie posúdenie sa osvedčili skúšobné nátery cez viacero platní po šírke vrátane špár a tmelených miest.

Tmelenie neupravených plôch

Ak je to potrebné, drsné plochy pred natieraním najprv vyhladiť tmelením napr. s Ručným tmelom LF 1884.

Znášanlivosť s tesniacim materiálom

Pri natieraní tesniacich materiálov, ktoré znášajú náter, napr. akrylové tesniace hmoty, môžu na základe vyššej elasticity vzniknúť trhliny v náterovom materiály. Ďalej môže dôjsť aj k zmene jeho zafarbenia. Z dôvodu množstva rôznych tesniacich systémov na trhu, je potrebné previesť v jednotlivých prípadoch skúšobné nátery na posúdenie priľnavosti a výsledku opracovania.

Ďalšie údaje

Ďalšie údaje k rôznym druhom CreaGlas tkaniny sú uvedené v nasledujúcich technických listoch:

- technický list 3457 Systém CreaGlas tkaniny

- technický list cg20 CreaGlas tkanina Profession

- technický list cg21 CreaGlas tkanina VG

- technický list cg22 CreaGlas tkanina VG K

- technický list cg23 CreaGlas tkanina Art-Line

- technický list cg24 CreaGlas tkanina Cl-Plus

Je potrebné dbať na ďalšie údaje uvedené v technických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

- 2K-Aqua-epoxidový-Primer 873

- Spojovací základ LF 3720

- Základná a tónovacia farba 951

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník nie je pozbavený povinnosti odskúšať si tovar podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Aktuálna verzia je dostupná na internete. Verzia I

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk