Technický list

Silcosil omietka 3674

/Silcosil 3674/

silikónom posilnená škrabaná omietka, odolná proti vplyvom počasia, pre exteriér

Vlastnosti:

Omietka Silcosil KR (škrabaná) je odolná proti vplyvom počasia, difúzna a neprepúšťa vodu ani za silného dažďa. Je pripravená na použitie, mnohostranne štruktúrovateľná a odolná proti škodlivým vplyvom životného prostredia. Overená ako konečný náter vo WDV-systéme, ťažko vznetlivá B1 podľa DIN 4102. V prípade potreby možno Omietku Silcosil objednať aj v „Protekt kvalite“ – tzn. ako náter s ochranným filmom pre hubami a riasami ohrozené plochy.

Oblasti použitia:

Vhodná na dosiahnutie dekoratívnych povrchov, odolných proti vplyvom počasia vo WDV-systéme Qju ako aj WDV-systéme I a II. Okrem toho ju možno použiť v exteriéroch napr. na rovné plochy omietok (prevažne hydraulicky posilnené, maltovej skupiny PII, PIII), na hotové stavebné dielce, intaktné nátery disperzných farieb. Na plochách so stálym zaťažením vlhkom (v závislosti od lokality a konštrukcie), ako aj na tepelne izolovaných fasádach vzniká riziko napadnutia hubami a riasami. Práve na takéto plochy odporúčame použiť Omietku Silcosil ako „Protekt kvalitu“ (dbajte na ďalšie údaje v časti Upozornenie).

Opis materiálu:

Štandardné farebné odtiene:

0095 biely. Svetlé farebné odtiene je možné namiešať prostredníctvom Farebného systému Brillux. Ďalšie farebné odtiene na požiadanie.

Skladba materiálu: emulzia silikónovej živice v kombinácii s disperziou kopolymér-vinylacetátu

Hustota: cca 1,64 g / cm 3

Druh: pozri tabuľku na strane 2

Balenie: 0095 biely: 25 kg, 1 800 kg a 900kg silo*

Farebný systém: 25 kg

*pri nebezpečenstve mrazu použite tovar vo vedrách

Spracovanie:

Riedenie: ak je to potrebné zrieďte nepatrne vodou

Tónovanie: max. do 2 % so Silikónovou fasádnou farbou 918, farebne.

Znášanlivosť:

Miešať iba s rovnorodými a v tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie:

Pred spracovaním dôkladne zamiešať výkonným rotačným miešačom (min. 900 Wattov) a pravotočivou miešacou tyčou (miešacia tyč na omietky). Omietku natiahnite nehrdzavejúcim hladidlom z ušľachtilej ocele, alebo vhodným závitkovým dopravníkom. Omietku Silcosil KR urovnajte na veľkosť zrna a v závislosti od želaného efektu štruktúrujte Umelým hladidlom 3791 alebo Polyuretánovým hladidlom 3781. Omietku spracúvajte za mokra, aby ste sa vyhli vzniku nerovností povrchu. Obzvlášť pri veľkých plochách je dôležitý dostatočný počet pracovných síl.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 ° C a max. do +30°C teploty vzduchu a podkladu. Je možné ju spracovávať aj počas doby tuhnutia. Pri nižších teplotách od +1°C do max. +15°C a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu (od min. 75% do max. 95%) odporúčame použiť TempTec prísadu 3505. Pri aplikácii TempTec 3505 dbajte na údaje v príslušnom technickom liste.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití, vodou.

Schnutie: (pri +20 ° C a 65% rel. vlhkosti):

Zaschnuté a opracovateľné po cca 2- 3 dňoch. Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade, chráňte pred mrazom. Načaté balenia tesne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS.

Kód výrobku: M-SF01. Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Druh, štruktúra a spotreba

| Druh | Štruktúra | Zrnitosť | Spotreba1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Silcosil omietka KR K2 3674 | škrabaná | K2 | cca. 3,0 kg/m2 |
| Silcosil omietka KR K3 3675 | škrabaná | K3 | cca. 3,7 kg/m2 |

1) Presné množstvo zistite skúšobným náterom na objekt

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvetov, vrstiev aglomerátov, koróziu podporujúcich a deliacich častíc, iných vrstiev, ktoré by mohli narušiť priľnavosť. Otestujte, nátery na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktné a nevhodné nátery dôkladne odstráňte a zlikvidujte podľa predpisov. Machom a riasami napadnuté plochy ošetrite Univerzálnym fungicídnym prostriedkom 542. (biocídy použite bezpečne, pred použitím čítajte vždy informácie o produkte). Očistené miesta odborne fluátujte. Armovaciu vrstvu v Systéme WDV Brillux je možné nanášať  až po dostatočnom vytvrdení a preschnutí ( minimálne 3 dni, pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti). Dbajte na VOB diel C, DIN 18363, časť 3.

| Podklady | Základný náter | Medzináter1) | Konečný náter2) |
| --- | --- | --- | --- |
| armovacie vrstvy, napr. v Brillux WDV-systéme3) |  | Základ pod omietky 3710 | Silcosil omietka KR v požadovanej zrnitosti |
| normálne a slabo savé podklady, napr. vonkajšie omietky, intaktné nátery disperzných farieb | Silikónový hydrozáklad 913, riedený vodou 1:9 |  |  |
| silno savé podklady, napr. vonkajšie omietky, kriedové disperzné nátery |  |  |  |

- V prípade, že konečnou vrstvou je biela Silikonová omietka na WDVS Armovacej hmote ZF-Sil 3585 alebo ZF-R 3636, nie je nutné dávať na Armovaciu hmotu ZF  medzináter Silikónový základ pod omietky 3644.

- U farebných omietok natónujte Silikónový základ pod omietky 3644 podľa vzoru farby omietky alebo  použite už natónovaný Základ pod omietky.

- Pri armovaní tónovanou WDVS Armovacou hmotou ZF-Sil 3585 alebo ZF-R 3636 podľa vzoru farby omietky možno vynechať medzináter Silikónový základ pod omietky 3644.

Upozornenie:

Plošné nánosy vytvárajte iba materiálom jedného výrobného čísla, poprípade potrebné množstvo materiálu vopred namiešajte.

Prísady použité v omietkach sú prírodné materiály a možno ich rozpoznať ako tmavšie zrná štruktúry. Ide o typický charakter a prirodzenú vlastnosť omietkového náteru, ktorá nepredstavuje žiaden technicko-funkčný nedostatok a preto ju nemožno reklamovať.

Nové minerálne podklady:

Nové minerálne podklady, najmä omietky (maltovej skupiny PII, PIII), nanášajte najskôr po 14 dňoch – lepšie po 4 týždňoch. V závislosti od počasia a ročného obdobia sa môže proces schnutia predlžovať.

Farebné nátery WDVS:

Farebné konečné nátery s príp. na Rausan realizujte vo WDV-systéme pri hodnote svetelného odrazu ≥ 20.

Ako „Protekt kvalita“:

Omietka Silcosil je z výroby vybavená konzervačným filmom proti napadnutiu riasami a hubami a mala by byť preto používaná iba vonku. Použité konzervačné prostriedky „Protekt kvality“ minimalizujú, prípadne odďaľujú riziko napadnutia riasami a plesňami. Konzervačným filmom vybavené nátery musia byť nanesené v dostatočnej sile vrstvy, odporúčame dodatočný dvojnásobný náter so Silikónovou fasádnou farbou 918 v „Protekt kvalite“. Podľa stavu techniky nemôže byť zaručená trvalá ochrana pred napadnutím riasami a plesňami (pozri aj BFS list č.9, odsek 6.1, posledný odsek).

Ochrana náteru:

Pri spracovaní, schnutí a tvrdnutí je nutné chrániť plochu pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou a silným vetrom.

Vodorovné plochy:

Omietky nenanášajte na vodorovné plochy. Vyčnievajúce stavebné dielce, napr.: parapetné dosky, rímsy, betónové vence musia byť odborne zakryté, aby ste sa vyhli priesakom a znečisteniu.

Ďalšie údaje:

Dbajte na ďalšie údaje v technických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Silikónový základ pod omietky 3644

TempTec prísada 3505

Základná a tónovacia farba 951

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Stav 08.05.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk