|  | Gelový odstraňovač 170 |
| --- | --- |
|  | pastovitý, vysoce účinný, vodou emulgovatelný odstraňovač pro vnějšek a vnitřek |

| Vlastnosti: Vysoce účinný, vodou emulgovatelný odstraňovací prostředek na bázi speciálních rozpouštědel. Má vysokou hloubkovou účinnost a je lehce zpracovatelný. Je tixotropní a má proto minimální sklon ke stékání. Uvolňuje barevné vrstvy důkladně a do hloubky pórů. Okruhy použití: K odstranění starých syntetických a disperzních nátěrů, stejně tak plastických a organicky vázaných omítek ze dřeva, kovů a masivních minerálních podkladů. Popis materiálu: Barevný tón: bezbarvý Báze: směs z neionických tensidů a alifatických uhlovodíků Bod vzplanutí: 27°C Zápalná teplota: 270°C Hustota: cca 0,99 - 1,0 g/cm3 Balení: 3 l, 10 l Zpracování: Nanášení: Gelový odstraňovač 170 nanášet sytě zdola nahoru válečkem nebo vhodnou štětkou (odolnými proti rozpouštědlům), např. Štětkou pro nanášení hloubkových základů 1173. Nepoužívat pomůcky s umělým vlasem či umělou násadou. Dbát na dostatečné a syté nanesení materiálu. Při extrémně silné vrstvě určené k odstranění, odstraňovač po krátké době působení znovu nanést. | Položením tenké PE fólie (není nutné) se zredukuje rychlost vypařování a vede ke zvýšení odstraňovacího účinku. Uvolněné vrstvy po dostatečné době působení odstranit špachtlí. Nakonec plochy důkladně omýt čistou vodou, aby se odstranily zbytky z pórů. Větší plochy mohou být očištěny vysokotlakou vodou. Ředění: Zpracovávat neředěné, přípravek je připraven k zpracování. Snášenlivost: Nemíchat s jinými druhy materiálů. Spotřeba: cca 300 - 600 ml/m2 na 1 vrstvu. Spotřeba je závislá na celkové síle vrstvy, nátěru a stavu podkladu. Přesnou spotřebu je možné zjistit zkouškou (testovací plochou) na daném podkladu. Teplota zpracování: Vhodné při +10°C až +25°C teploty vzduchu a podkladu. Nezpracovávat pod 0°C vzduchu a podkladu, na přímém slunci nebo na prohřátých plochách. Čištění nářadí: Po použití okamžitě vodou. Doba působení (při +20°C, 65% rel. vlhkosti): Po době působení cca 15 - 45 minut mohou být tenké vrstvy barev odstraněny. | Silné vrstvy nebo více vrstev barev, plastické nátěry a organicky vázané omítky vyžadují delší dobu působení, řádově až několik hodin. Doba působnosti závisí na počtu, síle a kvalitě vrstvy určené k odstranění a stavu podkladu. Doporučujeme zjistit nutnou dobu působnosti a odstraňovací účinek zkouškou na daném podkladu před započetím práce. Skladování: V chladu, suchu a chránit před mrazem. Otevřené balení důkladně uzavřít. Deklarace: Upozornění na nebezpečí: Vznětlivý. Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS Kód výrobku: M-AB10 Platí údaje v aktuálním bezpečnost-ním listu. Likvidace: Odstraněné zbytky, odstraňovač, vodu na omytí a uvolněné vrstvy sebrat, popř. zachytit do plechové nádoby a dle platných ustanovení a zákonů odborně odstranit. Se zbytky vrstev obsahujících těžké kovy je nutno nakládat jako se zvláštním odpadem. Zbytky odstraňovače nebo uvolněné substance se nesmí dostat do kanalizace, půdy a vodních zdrojů. |
| --- | --- | --- |

| Upozornění: Bezpodmínečně dodržovat při zpracování/manipulaci Při zpracování používat vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Zajistit dobré větrání. Pozor při zpracování ve sklepních prostorách. V souvislosti s odstraněním vrstev barev mohou vzniknout hořlavé směsi. Proto balení těsně uzavřít a chránit před tepelnými zdroji. Pozor! Výpary rozpouštědel Možné zápalné zdroje před použitím odstraňovače odstranit nebo odstavit. Při použití uvnitř vždy zajistit dobré odvětrání. | Zakrytí ploch Plochy, které nejsou určené k odstranění, rostliny atd. důkladně zakrýt. Umělé hmoty, jako např. plastová okna, kabely aj. pečlivě (popř. dvojitě) oblepit a nepotřísnit. Dodržovat další údaje v technologických listech použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. | Poznámka: Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 16.03.2011 |
| --- | --- | --- |