|  | Hliníkový bronz 283 |
| --- | --- |
|  | kovově lesklý hliníkový ochranný lak, s obzvlášť světlým kovovým efektem, vysoce tepelně odolný, pro vnitřek |

| Vlastnosti: Speciální, kovově lesklý hliníkový ochranný lak. Vysoce kryvý a teplotně odolný do cca +400°C (suché teplo). Měl by být vypálen a tím se stane (od cca 240°C/30 min.) pevným a odolným proti rozmazání barvy. Vyznačuje se obzvláště světlým kovovým efektem. Okruhy použití: Pro stříbřitě lesklé nátěry na kovových plochách, na základované dřevěné nebo kovové plochy, přetíratelné umělé hmoty (např. tvrdé PVC), intaktní staré nátěry atd., uvnitř, např. na roury od kamen, topná zařízení, díly motorů, ozdobné mřížky aj. Ideální pro dekorace rámů obrazů a pokojových ozdob. Popis materiálu: Barevný odstín: stříbrný Stupeň lesku: kovově lesklý Báze výrobku: přírodní pryskyřice, s hliníkovými pigmenty VOC: EU mezní hodnota pro tento výrobek (kat. A/i): 600 g/l (2007)/ 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 500 g/l VOC. Bod vzplanutí: +30°C Hustota: cca 0,95 g/cm3 Balení: 125 ml, 500 ml, 2,5 l, 10 l | Zpracování: Ředění: Neředit. Tónování: Netónovat. Snášenlivost: Mísitelné pouze se stejnorodými a v tomto technologickém listu k tomu určenými druhy materiálů. Nanášení: Hliníkový bronz 283 zpracovávat přednostně nátěrem. Před a během zpracování důkladně rozmíchat. Při nanášení válečkem natírat vždy stejným směrem. Má-li být Hliníkový bronz 283 vypálen, dbát bezpodmínečně na údaje v odstavci „Upozornění“. Spotřeba: Cca 40 – 50 ml/m2 pro nátěr. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném objektu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a objektu. Vhodné při +18°C do +25°C. Čištění nářadí: Po použití okamžitě Speciálním umělopryskyřičným ředidlem 915 nebo Rychločističem štětců 111. | Schnutí (při 20°C, 65% rel. vlh.): Povrchově suché po cca ½ hodině. Vytvrzené po vypálení. Po vypálení od cca +240°C odolný proti rozmazání barvy a pevný. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: Skladovat v chladu a suchu. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 2, dle VwVwS Kód výrobku: M -GP04 Platí údaje v aktuálním bezpečnost-ním listu. Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a nesmí obsahovat nesoudržné částice a jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné vrstvy důkladně a dle předpisů odstranit. Intaktní lakování důkladně přebrousit. Podklad dle požadavku předupravit, základovat a/nebo použít mezinátěr. Dbát na VOB díl C, DIN 18363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

Údaje pro stříkání:

| Metoda | Otvor trysky mm/couly | Tlak v barech | Ředění | Křížový postup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nízkotlaké | 1 - 1,5 mm |  | - | 11/2 |
| Vysokotlaké | 1,4 – 1,6 mm | 3,5 – 4,0 | - | 11/2 |

| Podklady | Základní nátěr 1)2) | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| dřevěné stavební díly, dřevěné materiály, neošetřené, např. dřevěné rámy a jiné | Impredur základ 835 | dle požadavku a výběru, Podkladový lak Tix 120 nebo Impredur základ 835 | 2x Hliníkový bronz 283 |
| železo/ ocel, neošetřené, do cca 400°C | Hliníkový bronz 283 | dle požadavku Hliníkový bronz 283 |  |
| železo/ ocel, neošetřené, do cca 80°C | Spojovací základ 850 | dle požadavku a výběru, Spojovací základ 850, Impredur základ 835 nebo Podkladový lak Tix 120 |  |
| železo/ ocel, základované z výroby, do cca 80°C | poškozená místa Spojovacím základem 850 |  |  |
| hliník, zinek a pozinkované stavební díly, neošetřené | 2K – Aqua - epoxi základ 873 nebo 2K Epoxi spojovací základ 855 |  |  |
| umělé hmoty (vhodné termosety a plastomery), neošetřené |  |  |  |
| intaktní, nosné nátěry | poškozená místa podle podkladu základovat tak, jak je předepsáno | podle podkladu tak, jak je předepsáno |  |

1) dle požadavku můžeme použít k tmelení uvnitř po základním nátěru např. Lakový tmel 518

2) při CoilCoatingu, nátěrech práškovými a 2K nátěry, a stejně tak u eloxovaného hliníku doporučujeme základovat zásadně 2K Epoxi spojovacím základem 855

| Upozornění: Hliníkový bronz 283 nanášet v tenkých vrstvách. Vypalování je možné jen na železných a ocelových podkladech a při nátěrovém systému výhradně s Hliníkovým bronzem 283. Během vypalování zajistit dobré větrání a odvětrání, neboť se vytvoří lehký kouř a zápach. Případně vypnout hlásiče požáru. Při mechanickém zatížení není vyloučen u bronzových nátěrů lehký otěr pigmentů, ale funkčnost tímto není ovlivněna. Dodržovat další údaje v technolo-gických listech použitých výrobků. | Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: - 2K Aqua epoxi základ 873 - 2K Epoxi spojovací základ 855 - Spojovací základ 850 - Impredur základ 835 - Podkladový lak Tix 120 | Poznámka: Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 08.05.2007 |
| --- | --- | --- |