Technický list 902

Raufaser – tekutý ELF 902

/Flüssige Raufaser ELF 902/

bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, matný štruktúrovaný náter s efektom Raufaser,

biely príp. farebný, pre interiér

Vlastnosti:

Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, štruktúru dodávajúca disperzná farba s efektom hrubého vlákna (tekutý Raufaser). Bez substancií spôsobujúcich zahmlievanie. Pachovo-neutrálna, dobre krycia, priľnavá, bez vnútorného napätia. Vyrovnáva podklad, je ľahko spracovateľná a vysoko difúzna; zodpovedá -ako iné vnútorné silikátové farby - triede 1 podľa DIN EN ISO 7783-2.

Oblasť použitia:

Pre bezošvé nátery stropov a stien so štruktúrou Raufaser. Špeciálne aj pre racionálny a cenovo primeraný štruktúrovaný náter hotových stavebných častí v interiéri. Používa sa napr. na omietky (maltovej skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), betón, sadrokartón, intaktné disperzné farebné nátery atď.

Popis materiálu:

Štandardný farebný odtieň: 0095 biely

Vo farebnom systéme Brillux je možné namiešať svetlé farebné odtiene. Ďalšie farebné odtiene na požiadanie.

Stupeň lesku: matný

Skladba materiálu: akrylátový kopolymér s vláknami celulózy

Hustota: cca 1,47 g / cm 3

Balenie: 0095 biely: 15 l

farebný systém: 15 l

Spracovanie:

Riedenie: V prípade potreby, v závislosti od savosti podkladu, stavu objektu a druhu náteru riediť vodou cca 5-10 %.

Tónovanie:

Tónovať max. do 10% Základnou a tónovacou farbou 951. Väčšie množstvo prídavku môže poškodiť štruktúru povrchu.

Znášanlivosť:

Miešateľné iba s materiálmi rovnaného druhu a v tomto technickom liste na to určenými.

Nanášanie:

Tekutý Raufaser ELF 902 možno nanášať valčekom a striekaním. Pri nanášaní valčekom neťahať príliš naširoko, aby sa docielila pravidelná štruktúra povrchu.

Na plochy stropov nanášať priečne k dopadu svetla a upravovať v smere dopadania svetla. Na steny nanášať vodorovne a kolmo upravovať.

Pri natieraní veľkých plôch odporúčame pre dosiahnutie pravidelného vzhľadu povrchu nanášanie s výkonným striekacím prístrojom napr. závitkovým dopravníkom, tlakovým prístrojom a pod.

Na súvislé plochy nanášať len materiál s rovnakým číslom produktu alebo vopred pripraviť dostatočné množstvo materiálu namiešaním. Pri spracovávaní výrobku Raufaser - tekutý ELF 902 je potrebné vytvoriť dobré podmienky na schnutie, inak sa pri dlhom pôsobení vlhka môžu z podkladu uvoľniť látky rozpustné vo vode, ktoré menia farbu.

Spotreba:

cca 600-800 ml/m2 na jednu vrstvu. Presná spotreba sa určí skúšobným náterom na danom podklade.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 °C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Vodou, okamžite po použití.

Schnutie (pri +20 °C a 65% rel. vlhkosti):

Suchý a pretierateľný povrch cca po 12 hodinách. Preschnuté po cca 3 dňoch. Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade a chrániť pred mrazom. Načaté balenia dobre uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS.

Kód výrobku: M-DF01. Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Údaje pre striekanie

| striekací prístroj | dýza | výkon vzduchu | tlak | riedenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tlakový prístroj, závitkový dopravník | 6-8 mm | min 500 l/min | cca 4 bar | cca 5-10 % |

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvetov, hrboľatých vrstiev, bez deliacich častíc, koróziu podporujúcich prvkov a iných medzivrstiev narúšajúcich spojenie. Je potrebné odskúšať vhodnosť, nosnosť a priľnavosť už existujúcich náterov. Nepriľnavé a nevhodné nátery odstrániť a podľa predpisov zneškodniť. Glejové farby dôkladne umyť. Intaktné olejové a lakové nátery vylúhovať, dôkladne obrúsiť a očistiť. Obklady stien vrátane zvyškov lepidla a makulatúry bezo zvyšku odstrániť. Očistené miesta odborne fluátovať. Podklad podľa potreby predupraviť základovaním a/alebo mezináterom. Dbať taktiež na VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.

| Podklady | Základný náter | Mezináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| omietka (maltovej skupiny PII, PIII) | v prípade potreby Hĺbkový základ Lacryl ELF 595 alebo Hĺbkový základ 545 | Dolomit ELF 900 | Raufaser – tekutý ELF 902 |
| omietka (maltovej skupiny PIV a, b, c), sadrokartón, sadrové stavebné dosky | podľa požiadaviek Hĺbkový základ Lacryl ELF 595 alebo Hĺbkový základ 545 |  |  |
| normálne savé podklady, napr. matné disperzné nátery | v prípade potreby Hĺbkový základ Lacryl ELF 595 | v závislosti od stavu objektu a podľa požiadaviek Dolomit ELF 900 |  |
| nesavé príp. slabo savé podklady, napr. olejové a lakové nátery, lesklé disperzné nátery, betón | Spojovací základ LF 3720 |  |  |

Upozornenie:

Zmeny zafarbenia sadrokartónu:

V prípade nebezpečenstva prenikania zažltnutí pri neošetrenom sadrokartóne je potrebné naniesť dodatočnú vrstvu krycieho náteru podľa BFS- návodu č.12, časť 2. Podľa stavu podkladu sú na to vhodné napr. Aqualoma ELF 202, Izolačný náter 924, alebo 2K- Akrylátový náter CreaGlas 3471. Pre presnejšie posúdenie sa osvedčili skúšobné nátery cez viacero platní po šírke vrátane špár a tmelených miest.

Citlivosť sadrových tmeliacich hmôt na vlhkosť

Sadrové tmeliace hmoty, ktoré určuje priemysel vyrábajúci sadrokartónové dosky sú zvlášť citlivé na vlhkosť, čo môže viesť k napučiavaniu,  tvoreniu bublín, až k odlupovaniu (pozri technický list „Tmelenie sadrokartónu“ spolkového zväzu priemyslu pre sadru a sadrové stavebné dosky). Preto je pre rýchle schnutie potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie a teplotu.

Tmelenie neupravených plôch

Ak je to potrebné, drsné plochy pred natieraním najprv vyhladiť tmelením napr. s Ručným tmelom LF 1884.

Znášanlivosť s tesniacim materiálom

Pri natieraní tesniacich materiálov, ktoré znášajú náter, napr. akrylové tesniace hmoty, môžu na základe vyššej elasticity vzniknúť trhliny v náterovom materiály. Ďalej môže dôjsť aj k zmene jeho zafarbenia. Z dôvodu množstva rôznych tesniacich systémov na trhu, je potrebné previesť v jednotlivých prípadoch skúšobné nátery na posúdenie priľnavosti a výsledku opracovania.

Ďalšie údaje

Dbať na ďalšie údaje uvedené v technických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

- Spojovací základ LF 3720

- Hĺbkový základ Lacryl ELF 595

- Hĺbkový základ 545

- Základná a tónovacia farba 951

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník nie je pozbavený povinnosti odskúšať si tovar podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Aktuálna verzia je dostupná na internete.

Stav 08.05.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk