Technický list

2K akrylátový náter Crea Glas 3471

/Crea Glas 2K-Acryl-Beschichtung 3471/

hodvábne lesklý, vodou riediteľný, odolný voči dezinfekčným prostriedkom, Musia byť dekontaminované, trieda oteru za mokra 1, pre vnútorné použitie

Vlastnosti:

Vodou riediteľný, dvoj-komponentný náter s extrémne odolným povrchom. Hodvábne lesklý, pachovo neutrálny, bez fogging aktívnych substancií. Odolný voči dezinfekčným prostriedkom, skúšobný protokol č B-3058/07 a rovnako aj voči zriedeným lúhom a kyselinám. Musia byť dekontaminované, skúšobný protokol č 52 1230 0 93. Priľnavý, s veľmi dobrými krycími a vsádzacími vlastnosťami a ľahko spracovateľný. S optimálnym izolačným účinkom voči nikotínu / dymovým kondenzátom a rovnako tak vodorozpustného, farebným časticiam v podklade. Ťažko zápalný B1 podľa DIN 4102 v systéme s kreatívne tkaninou a reliéfom 3490 podľa skúšobného protokolu č P-BWU03-I-16.5.144.

Okruhy použitia:

Pre extrémne odolné stropné a stenové nátery vo vnútri, špeciálne v systéme kreatívnych tkanín CreaGlas. Zvlášť vhodné pre vysoko namáhavej oblasti, napríklad operačné a röntgenové sály v nemocniciach, laboratóriá, mliekarne, bitúnky, atď. Použiteľný aj ako izolačný náter, napríklad v reštauráciách, čakárňach alebo jedálňach. Okrem toho aj napr. na reliéfy, raufaser, peno vinylové alebo razené tapety, omietky (maltové skupiny PII, PIII, PIVA, b, c), betón, sadrokartón.

Opis materiálu:

Farba: 0095 biela. Pomocou Brillux farebného systému je možné namiešať svetlé farebné odtiene. Ďalšie farebné odtiene podľa dopytu.

Báza výrobku: vodou riediteľný reaktívny polyakrylát

Hustota: cca. 1,35 g / cm 3

Klasifikácia podľa DIN EN 13 300:

Odolnosť voči oteru za vlhka: trieda 1

Kontrastný pomer: trieda 2, pri 7 m 2 / l

Lesk: hodvábne lesklý

Maximálna veľkosť zrna: jemné

Balenie: 15 kg

tužidlo v osobitnom balení

Spracovanie:

Namiešanie:

2K akrylátový náter CreaGlas zmiešať v uvedenom miešacom pomere s akrylátovým tužidlom Crea Glas 3472. Dbať na úplné vyprázdnenie nádoby tužidlá. Oba komponenty dôkladne spolu premiešajte, až vznikne homogénna hmota bez šmúh. Tu odporúčame použitie pomaly bežiaceho miešacieho zariadenia (max. 400 ot. / min.) So špeciálnou 2K miešacia tyčí, aby sa zabránilo zvyšky vzduchu. Nakoniec hmotu preliať do inej nádoby a ešte raz dobre rozmiešať.

Pomer miešania:

100 hmotnostných dielov základného náteru na 16 hmotnostnej dielov tužidla (5,5:1 objemovému podielu). Dbať na dôkladné premiešanie oboch komponentov, prípadne použiť elektrické miešadlo.

Pred reakčná doba:

Po namiešaní nechať minimálne 10 minút pred reagovať.

Riedenie:

V prípade potreby nepatrne vodou. Pre konečný náter spracovávať neriedené. 2K akrylátový náter CreaGlas riediť zásadne až po namiešaní a ukončenie pred reakčnej doby.

Tónovania:

Do max 1% tónovacím koncentrátom Mixol Universal 1128. Tónovať zásadne až po namiešaní. 2K akrylátový náter CreaGlas 3471, hodvábne matný je tiež možné natónovať pomocou farebného systému Brillux v pastelových odtieňoch.

Znášanlivosť:

Miešateľné len sa rovnakými av tomto technologickom liste na to uvedenými druhmi materiálov.

Nanášanie:

2K akrylátový náter CreaGlas je možné spracovávať náterom, valčekom a airless striekaním.

Doba spracovateľnosti (pri 20 ° C):

Cca 3 - 4 hodiny. Po skončení doby spracovateľnosti materiál ďalej neriediť a nespracoval.

Spotreba: V systéme s kreatívne tkaninou:

cca. 220 - 290 g / m 2 pre medzi náter cca. 160 - 190 g / m 2 pre konečný náter.

Na hladkých podkladoch:

cca. 160 - 190 g / m 2 na 1 náter. Presnú spotrebu zistíte skúškou na danom objekte.

Teplota spracovania:

Vhodné pri teplote +10 ° C až +25 ° C teploty vzduchu a podkladu. Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a objektu.

Čistenie náradia:

Po použití ihneď vodou.

Schnutia (pri 20 ° C, 65% rel. Vlhko.):

Nelepivé po schnutie cez noc. Povrchovo suché a pretierateľné po cca. 12 hodinách. Plne zaťažiteľné (vytvrdnuté) po cca. 7 dňoch. Pri nižšej teplote a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie:

Skladovať v chlade a chrániť pred mrazom, otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS

Kód výrobku: PU40

Platia údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Odolnosť voči dezinfekčným prostriedkom podľa DIN 53 168

| skúšobný prostriedok | viditeľné zmeny 1) |
| --- | --- |
| Incidin Perfekt, 0,5% (s obsahom aldehydov) | žiadne |
| Sekusept, 1,5% (odštiepenie kyslíka) | žiadne |
| Terralin, 0,5% (kationický prostriedok) | žiadne |
| Quatohex, 0,5% (biguanid) | žiadne |
| Velicin Forte, 1,5% (fenol derivát) | žiadne |

1) Skúšobné podmienky: po 1 hodine v pokojových podmienkach

Akrylátové tužidlo Crea Glas 3472

Vlastnosti:

Špeciálne tužidlo v balení s veľkosťou zodpovedajúce miešaciemu pomeru s 2K Akrylátovým náterom CreaGlas.

Okruhy použitia:

Pre namiešaní s 2K akrylátovým náterom CreaGlas v príslušnom miešacom pomere.

Opis materiálu:

Farebný odtieň: žltkastý

Báza materiálu: alifatický polyisocyanát

Hustota: cca 1,1 g / cm 3

Balenie: 2,4 kg

(základné komponenty sú vo zvláštnych baleniach)

Spracovanie:

Akrylátové tužidlo CreaGlas 3472 spracovávať v príslušnom miešacom pomere spolu s 2K Akrylátovým náterom CreaGlas ako je už skôr popísané.

Skladovanie: V chlade a suchu. Otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 2, podľa VwVwS

Kód výrobku: PU40

Platia údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Údaje pre Airless striekanie:

| ## Vrtanie trysky |  | Uhol striekania | Tlak v baroch | Riedenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| palce | mm |  |  |  |
| 0,021 – 0,026 | 0,53 – 0,63 | 40° - 80° | cca. 150 | cca. 5% |

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice, koróziu podporujúce súčasti alebo iné spojenie interferujúca medzivrstvy. 	Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktní a nevhodné vrstvy dôkladne a podľa predpisov odstrániť. Glejové farby dôkladne umyť. Intaktné olejové a lakované nátery naleptať, dôkladne obrúsiť a očistiť. Obloženie stien nevhodné pre náter vrátane zvyškov lepidla a makulatúr bezo zbytkov odstrániť.

Očistené miesta odborne fluátovať. Podklad podľa požiadavky základov a / alebo použiť medzi náter. Dbať na VOB diel C, DIN 18363, odsek 3.

Základné nátery

| Podklady | Základné nátery | Medzi nátery | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| Neošetrené CreaGlas tkaniny, Reliéf, Raufaser | podľa požiadavky Finish na CreaGlas tkaniny nebo 2K Akrylátový náter CreaGlas | podľa stavu objektu a požiadavky 2K Akrylátový náter CreaGlas 3471 | 2K Akrylátový náter CreaGlas 3471 |
| Vápenno cementové omietky (maltové skupiny PII, PIII), betón, sadrové omietky (maltové skupiny PIV a, b, c), sadrokartón, sadrové stavebné dosky | podľa požiadavky Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545 nebo Spojovací základ LF 3720 | 2K Akrylátový náter CreaGlas 3471 |  |

Obnovovací náter

| Podklady | Základné nátery | Medzi nátery | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| Normálne savé podklady, napr. matné disperzné farebné nátery | podľa požiadavky Finish na CreaGlas tkaniny nebo 2K Akrylátový náter CreaGlas | podľa stavu objektu a požiadavky 2K Akrylátový náter CreaGlas 3471 | 2K Akrylátový náter CreaGlas 3471 |
| Nesavé, príp. slabo savé podklady, napr. olejové a pigmentované náterové hmoty, lesklé farebné disperzné nátery | Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| Intaktné 2K nátery, napr. 2K Akrylátový náter CreaGlas | 2K Aqua – epoxi – primer 873 |  |  |

Upozornenie:

Následné nátery na 2K Akrylátový náter vykonať nasledujúci deň.

Ak sú požadované nátery na sadrokartón preklenujúce vlasové trhlinky, je potrebné plochu celoplošne, napr. Rapidvliesem 1525 armovať, podľa VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.2.1.2.

Podľa požiadavky, hrubej plochy pred náterom vyhladiť špachtľovaním napr. Tmelom pre ručné nanášanie LF 1884.

Nádoby so zmesou základného náteru a tužidlá pevne neuzatvárať, pretože tieto zmesi pomaly ďalej reagujú za tvorby plynu oxidu uhličitého a existuje nebezpečenstvo explózie.

Dodržiavať ďalšie údaje v technologických listoch použitých výrobkov. 	Ďalšie údaje k rôznym druhom tapiet CreaGlas v nasledujúcich technologických listoch:

- Technologický list 3457 Tapetový  systém CreaGlas

- Technologický list cg20 CreaGlas tkanina Profession

- Technologický list cg21 CreaGlas tkanina VG

- Technologický list cg22 CreaGlas tkaniny VG K

- Technologický list cg23 CreaGlas tkaniny Art-Line

- Technologický list cg24 CreaGlas tkaniny Cl-Plus

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie sú k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

- 2K Aqua Epoxi Primer 873

- Spojovací základ LF 3720

- Hĺbkový základ Lacryl LF 595

- Hĺbkový základ 545

Poznámka:

Všetky údaje a hodnoty sú výsledkom intenzívnych vývojových prác a dlhoročných praktických skúseností. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, eventuálne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť.

Stav: 5.10.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk