|  | Aqualoma ELF 202 |
| --- | --- |
|  | izolační barva bez emisí, rozpouštědel a změkčovadel, pachově neutrální, bílá, matná, pro vnitřní použití |

| Vlastnosti: Pachově neutrální izolační barva na bázi emulze alkydové pryskyřice, bez emisí, rozpouštědel a změkčovadel. Bez fogging aktivních substancí. Vodou ředitelná, tupě matná, dobře kryjící barva s vynikajícím izolačním účinkem na nikotinem zatížené plochy a stejně tak plochy očištěné od sazí a oleje. Izoluje bezpečně vodou rozpustné, barvící složky obsažené v sádrokartonových deskách a zaschlé vodní skvrny. Je vysoce difúzní a velmi lehce zpracovatelná. Nenarušuje styropor. Kromě toho, pokud jde o stupeň absorpce hluku, je odzkoušena dle DIN EN ISO 354, zkušební protokol č. 420001658. Při použití za účelem absorbce hluku dbát na speciální údaje v odstavci o použití za tímto účelem. Okruhy použití: Pro izolační, renovující nátěry např. v restauracích, kantýnách, mateřských školkách, kuchyních atd. Aqualomu ELF 202 je možné použít jako konečný nátěr a stejně tak je možné ji dále přetírat disperzními barvami, použít tapety atd. Popis materiálu: Standardní barevný tón: 0095 bílý V barevném systému Brillux je možné namíchat další barevné pastelové odstíny. Skladba materiálu: Vodní disperze na bázi emulze alkydové pryskyřice. | Difúzní vlastnosti: Sd (H2O) < 0,14 m, odpovídá třídě I „vysoká propustnost vodních par“ dle DIN EN ISO 7783-2. Hustota: cca 1,5 g/cm3 Klasifikace dle DIN EN 13 300: otěruvzdornost za vlhka: třída 2 kontrastní poměr: třída 2, při 8 m2/l lesk: tupě matný maximální velikost zrna: jemné Balení: 0095 bílý: 5 l, 15 l Barevný systém: 15 l Zpracování: Ředění: První nátěr neředit. Následné nátěry ředit vodou do max. 5%. Tónování: Tónování pouze Mixol univerzálním tónovacím koncentrátem 1128 max. do 0,2% bez ovlivnění izolačních vlastností. Snášenlivost: Mísitelné pouze se stejnými druhy materiálu a v tomto technologickém listu k tomu určenými materiály. Aqualoma ELF 202 není mísitelná s disperzními barvami nebo disperzí vázanými tónovacími barvami. Nanášení: Aqualoma ELF 202 můžeme nanášet nátěrem, válečkem a Airless stříkáním. První nátěr provést neředěný, sytě a rovnoměrně. Při nanášení stříkáním nevdechovat mlhu a používat vhodný ochranný oblek a brýle. | Spotřeba: Cca. 140 – 180 ml/m2 pro nátěr. Přesnou spotřebu je možné zjistit zkouškou na daném podkladu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C vzduchu a podkladu. Vhodné při teplotách mezi +15°C do +23°C teploty vzduchu a podkladu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80%. Čištění nářadí: Po použití okamžitě vodou. Po zpracování stříkáním a také před změnou materiálu je bezpodmínečně nutné intenzivní vyčištění přístroje, aby se zabránilo poškození přístroje a stejně tak hadic a trysek. Schnutí: ( při +20°C a 65% rel. vlhkosti): Mezi nátěry dodržet minimální dobu schnutí 12 hodin. Přetíratelné disperzními barvami a možnost obložení také nejdříve po 12 hodinách. Zajistit dobré podmínky pro schnutí. Pomalejší schnutí, způsobené např. nižší teplotou a/nebo vyšší vlhkostí vzduchu může vést k ovlivnění izolačního účinku. Skladování: V chladu a suchu. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 1 dle VwVwS Kód výrobku: M-DF 01 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. |
| --- | --- | --- |

Údaje pro Airless stříkání:

| Otvor trysky |  | Úhel nástřiku | Tlak v barech | Ředění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| couly | mm |  |  |  |
| 0,023 | 0,58 | 40° | cca 180 | neředěné |

| Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Vodní skvrny se musí vysušit a být dlouhodobě suché. Stávající vrstvy | odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Klihové barvy důkladně omýt. Intaktní olejové a syntetické nátěry naleptat, důkladně zdrsnit a očistit. Obklady stěn nevhodné pro nátěr včetně lepidla a zbytků makulatur bezezbytku | odstranit. Očištěná místa odborně fluátovat. Znečištění, nikotin, saze, olejové a tukové povlaky důkladně odstranit čistícími prostředky rozpouštějícími tuky, např. Univerzálním čističem 1032. Podklad dle požadavků předupravit. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

| Podklady | Základní nátěry | Mezinátěry | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| Normálně savé podklady, např. matné disperze | v případě potřeby Hloubkový základ ELF 595 | v případě potřeby, v závislosti na zatížení, Aqualomu ELF 202 neředěnou, sytě a rovnoměrně nanést | Aqualoma ELF 202 1) |
| Nesavé, popř. slabě savé podklady, např. olejové a syntetické barevné nátěry, lesklé disperze | Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| Obklady stěn, např. Raufaser, Rapidvlies, ražené tapety atd. |  |  |  |
| Vnitřní omítky (normální omítky maltové skupiny PII, PIII), beton | v případě potřeby Hloubkový základ ELF 595 nebo Hloubkový základ 545 |  |  |
| Sádrové omítky (maltové skupiny PIV), sádrokarton, sádrové stavební desky | dle požadavku Hloubkový základ ELF 595 nebo Hloubkový základ 545 |  |  |
| Zaschlé vodní skvrny | v závislosti na podkladu, jak je již popsáno výše | Aqualoma ELF 202, neředěná, sytě a rovnoměrně nanést |  |

1) V případě potřeby mohou být plochy po zaschnutí přetřeny disperzními barvami, obloženy tapetami atd.

| Upozornění: Zbarvení u sádrokartonu Kromě toho použitelný i jako izolační základ vůči barvicím složkám (průnik žloutnutí) obsažených v sádrokartonu dle BFS – návodu č.12, díl 2. Pro přesnější posouzení se účinně osvědčily zkušební nátěry přes více deskových šířek včetně spár a tmelených míst. Ovlivnění izolačního účinku Izolační účinek je závislý na stavu objektu a podmínkách schnutí na místě. Doporučujeme, pro bezpečné zpracování a posouzení na místě | provést zkušební nátěr. Zatížení vodními parami nebo vodou může vést na základě difúzní schopnosti Aqualomy ELF 202 k průniku vodou rozpustných, barevných substancí. Případně je účelný difúzi brzdící izolační nátěr např. 2K-PU Finish CreaGlas 3471. V případě potřeby je k dispozici poradenská služba Brillux. Tmelení hrubých ploch V případě potřeby, hrubé plochy před provedením nátěru vyhladit tmelením např. Minerálním lehkým tmelem pro ruční zpracování 1886. | Opravy Opravy v ploše se dle stavu objektu mohou více či méně silně zobrazit. Toto je dle technického listu BFS č. 25, bod 4.2.2.1 odstavec e) nevyhnutelné. Další údaje Dbejte na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillcolor. |
| --- | --- | --- |

| Doplňkové výrobky: Spojovací základ LF 3720 Hloubkový základ Lacryl ELF 595, Hloubkový základ 545 | Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. | Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 7.2.2013 |
| --- | --- | --- |